ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

БОЛТЫ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ

Технические условия

Настоящий проект стандарта не подлежит применению
до утверждения

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина» (ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 375 «Металлопродукция из черных металлов и сплавов»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от				№

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

| 1 Область применения…………………………………………………………….…… |  |
| --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки…………………………………………………………………. |  |
| 3 Конструкция и размеры………………………………………………………………. |  |
| 4 Технические требования…………………………………………………………….. |  |
| 5 Правила приемки и методы испытаний…………………………………………… |  |
| Приложение А | (справочное) Теоретическая масса болтов (без защитного покрытия)…………………………………………………………… |  |

Введение

В настоящее время в РФ действуют несколько серий стандартов на высокопрочный крепеж, что вносит путаницу среди потребителей и изготовителей.  В целях систематизации технических требований, оптимизации количества стандартов и унификации конструкций высокопрочных крепежных изделий выполнено создание новой серии стандартов на высокопрочный крепеж, которые удовлетворят потребности производителей и потребителей в различных сферах – и в мостостроении, и в строительстве, и будут пригодны к работе в любых макроклиматических условиях.

Настоящая серия стандартов разработана на основе ранее действовавших в РФ серии стандартов на высокопрочный крепеж: ГОСТ Р 52643 – ГОСТ Р 52646, с учетом требований ГОСТ 32484.1 - ГОСТ 32484.6 и ГОСТ Р 53664.

В настоящую серию стандартов включены требования на болтокомплекты, болты и гайки высокопрочные диаметром от М12 до М48 и шайбы к ним.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БОЛТЫ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ

Технические условия

High-strength hexagon bolts. Specifications

Дата введения –               –       –

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на высокопрочные болты с шестигранной головкой (далее – болты), предназначенные для использования в металлических конструкциях, применяемых в строительстве (в том числе – в строительстве мостов), эксплуатируемые во всех макроклиматических районах независимо от категории размещения по ГОСТ 15150.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 1759.0 Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия

ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 16093 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором

ГОСТ 19256 Стержни под накатывание метрической резьбы. Диаметры

ГОСТ 27148 Изделия крепежные. Выход резьбы. Сбеги, недорезы и проточки. Размеры

ГОСТ ISO 4759-1 Изделия крепежные. Допуски. Часть 1. Болты, винты, шпильки и гайки. Классы точности А, В и С

ГОСТ ISO 6157-1 Изделия крепежные. Дефекты поверхности. Ч.1. Болты, винты и шпильки общего назначения

ГОСТ Р 9.316 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия термодиффузионные цинковые. Общие требования и методы контроля

ГОСТ Р ХХХХХ (общий) Болты, гайки, шайбы и болтокомплекты высокопрочные для металлических конструкций. Общие технические условия

ГОСТ Р ИСО 4753 Изделия крепежные. Концы деталей с наружной метрической резьбой

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Конструкция и размеры

3.1 Конструкция и геометрические размеры болтов приведены на рисунках 1-2 и таблицах 1-2.

3.2 Допускается изготовлять тело болта в конструктивном исполнении 2. Вариант конструктивного исполнения болтов должен быть согласован с потребителем.

Рисунок 1 - Конструктивное исполнение тела болта 1 (основное исполнение)

d2 ≈ dср ,  где  dcр – средний диаметр резьбы

Рисунок 2 – Конструктивное исполнение тела болта 2

3.2.1 Предельные отклонения по d2 – по ГОСТ 19256.

Радиус сопряжения резьбы и подголовка с гладким стержнем – (d – d2)/2.

3.3 Головки болтов изготовляют в конструктивном исполнении 1 (основное исполнение) согласно рисунку 1 или в конструктивных исполнениях 2 и 3 согласно рисунку 3. Вариант конструктивного исполнения головки определяет изготовитель.

Размеры болтов с различным видом исполнения тела и головки должны соответствовать указанным в таблице 1.

3.4 Несимметричность головки относительно оси стержня не более 0,70 мм, остальные допуски на размеры, форму и поверхности болта – по ГОСТ ISO 4759-1.

3.5 Концы болтов плоские по ГОСТ Р ИСО 4753. При образовании резьбы методом накатки допускается концевую фаску не выполнять.

3.6 Сбег и недорезы резьбы - по ГОСТ 27148.

3.7 Допускается увеличение диаметра стержня болта до 0,25 мм сверх номинального на длине до 20 мм от опорной поверхности головки болта.

3.9 На поверхности болтов не должно быть трещин, ржавчины, отслаивающейся окалины. Не допускаются заусенцы на опорной поверхности головки болтов, выходящие за пределы опорной шайбы. Остальные дефекты поверхности по ГОСТ ISO 6157-1.

Kw = 0,65K

Для исполнений 2 и 3 dw=0,95S

Рисунок 3 - Конструктивное исполнение головки болта

Таблица 1 – Геометрические характеристики болтов

В миллиметрах

| d | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М36 | М42 | М48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | Ном. | 1,75 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| ds | Ном. | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| S | Не более | 22,0 | 24,0 | 27,0 | 30,0 | 34,0 | 36,0 | 41,0 | 46,0 | 50,0 | 60,0 | 65,0 | 75,0 |
|  | Не менее | 21,16 | 23,16 | 26,16 | 29,16 | 33,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 49,0 | 58,0 | 63,1 | 73,1 |
| K1) | Ном. | 7,5 | 8,8 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 17,0 | 19,0 | 19,0 | 23,0 | 26,0 | 30,0 |
|  | Не более | 7,95 | 9,25 | 12,35 | 13,35 | 14,35 | 15,35 | 17,35 | 19,42 | 19,42 | 23,42 | 26,42 | 30,42 |
|  | Не менее | 7,05 | 8,35 | 11,65 | 12,65 | 13,65 | 14,65 | 16,65 | 18,58 | 18,58 | 22,58 | 25,58 | 29,58 |
| h | Не менее | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| e | Не менее | 23,91 | 26,17 | 29,60 | 33,00 | 37,30 | 39,60 | 45,20 | 50,90 | 55,40 | 66,40 | 71,30 | 82,60 |
| da | Не более | 15,2 | 17,2 | 19,0 | 21,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 31,0 | 35,0 | 41,0 | 47,0 | 53,0 |
| r | Не менее | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| b2) | lном ≥ 3d lном ≤ 150 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | 102 |
|  | lном ≥ 150 | - | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 102 |
| 1) Высота головки болта принята из условия обеспечения затяжки болта за головку. 2) Справочный размер. Примечание - Для болтов с покрытием вышеуказанные размеры действительны до нанесения покрытия. |

Таблица 2

В миллиметрах

| Длина болта l1) | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М36 | М42 | М48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ном. | Не менее | Не более | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg |
|  |  |  | Не менее | Не более | Не менее | Не более | Не менее | Не более | Не менее | Не более | Не менее | Не более | Не менее | Не более | Не менее | Не более | Не менее | Не более | Не менее | Не более | Не менее | Не более | Не менее | Не более | Не менее | Не более |
| 30 | 28,95 | 31,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 33,75 | 36,25 | 6 | 11,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 39,20 | 40,80 | 6 | 11,25 | 7 | 13 | 8 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 44,20 | 45,80 | 6,25 | 15 | 7 | 13 | 8 | 14 | 8 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 49,80 | 50,80 | 11,25 | 20 | 7 | 13 | 8 | 14 | 8 | 14 | 10 | 17,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 54,05 | 55.95 | 16,25 | 25 | 11 | 21 | 8 | 17 | 8 | 14 | 10 | 17,5 | 11 | 18,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 59,05 | 60,95 | 21,25 | 30 | 16 | 26 | 13 | 22 | 8 | 18 | 10 | 17,5 | 11 | 18,5 | 12 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 64,05 | 65.95 | 26,25 | 35 | 21 | 31 | 18 | 27 | 11,7 | 23 | 10 | 17,5 | 11 | 18,5 | 12 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 69.05 | 70.95 | 31,25 | 40 | 26 | 36 | 23 | 32 | 16,7 | 28 | 12,7 | 24 | 11 | 18,5 | 12 | 21 | 13,5 | 22,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 74.05 | 75,95 | 36,25 | 45 | 31 | 41 | 28 | 37 | 21,7 | 33 | 17,7 | 29 | 13,7 | 25 | 12 | 21 | 13,5 | 22,5 | 15 | 25,5 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 79,05 | 80,95 | 41,25 | 50 | 36 | 46 | 33 | 42 | 26,7 | 38 | 22,7 | 34 | 16,5 | 30 | 12,5 | 26 | 13,5 | 22,5 | 15 | 25,5 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 83,90 | 86,10 | 46,25 | 55 | 41 | 51 | 38 | 47 | 31,7 | 43 | 27,7 | 39 | 21,5 | 35 | 17,5 | 31 | 13,5 | 22,5 | 15 | 25,5 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 88,90 | 91,10 | 51,25 | 60 | 46 | 56 | 43 | 52 | 36,7 | 48 | 32,7 | 44 | 26,5 | 40 | 22,5 | 36 | 16,5 | 30 | 15 | 25,5 | 18 | 30 |  |  |  |  |
| 95 | 93,90 | 96,10 | 56,25 | 65 | 51 | 61 | 48 | 57 | 41,7 | 53 | 37,7 | 49 | 31,5 | 45 | 27,5 | 41 | 21,5 | 35 | 15 | 25,5 | 18 | 30 |  |  |  |  |
| 100 | 98,90 | 101,10 | 61,25 | 70 | 56 | 66 | 53 | 62 | 46,7 | 58 | 42,7 | 54 | 36,5 | 50 | 32,5 | 46 | 26,5 | 40 | 18,2 | 34 | 18 | 30 |  |  |  |  |
| 105 | 103,90 | 106,10 | 66,25 | 75 | 61 | 71 | 58 | 67 | 51,7 | 63 | 47,7 | 59 | 41,5 | 55 | 37,5 | 51 | 31,5 | 45 | 23,2 | 39 | 18 | 30 | 21 | 35 |  |  |
| 110 | 108,90 | 111,10 | 71,25 | 80 | 66 | 76 | 63 | 72 | 56,7 | 68 | 52,7 | 64 | 46,5 | 60 | 42,5 | 56 | 36,5 | 50 | 28,2 | 44 | 18 | 30 | 21 | 35 |  |  |
| 115 | 113,90 | 116,10 | 76,25 | 85 | 71 | 81 | 68 | 77 | 61,7 | 73 | 57,7 | 69 | 51,5 | 65 | 47,5 | 61 | 41,5 | 55 | 33,2 | 49 | 18 | 30 | 21 | 35 |  |  |
| 120 | 118,90 | 121,10 | 81,25 | 90 | 76 | 86 | 73 | 82 | 66,7 | 78 | 62,7 | 74 | 56,5 | 70 | 52,5 | 66 | 46,5 | 60 | 38,2 | 54 | 24 | 42 | 21 | 35 | 24 | 40 |
| 125 | 123,75 | 126,25 | 86,25 | 95 | 81 | 91 | 78 | 87 | 71,7 | 83 | 67,7 | 79 | 61,5 | 75 | 57,5 | 71 | 51,5 | 65 | 43,2 | 59 | 29 | 47 | 21 | 35 | 24 | 40 |
| 130 | 128,75 | 131,25 | 91,25 | 100 | 86 | 96 | 83 | 92 | 76,7 | 88 | 72,7 | 84 | 66,5 | 80 | 62,5 | 76 | 56,5 | 70 | 48,2 | 64 | 34 | 52 | 21 | 40 | 24 | 40 |
| 140 | 138,75 | 141,25 | 101,25 | 110 | 96 | 106 | 93 | 102 | 86,7 | 98 | 82,7 | 94 | 76,5 | 90 | 72,5 | 86 | 66,5 | 80 | 58,2 | 74 | 44 | 62 | 29,7 | 50 | 24 | 40 |
| 150 | 148,75 | 151,25 | 111,25 | 120 | 106 | 116 | 103 | 112 | 96,7 | 108 | 92,7 | 104 | 86,5 | 100 | 82,5 | 96 | 76,5 | 90 | 68,2 | 84 | 54 | 72 | 39,7 | 60 | 25,5 | 48 |
| 160 | 158,75 | 161,25 |  |  | 110 | 120 | 107 | 116 | 100,7 | 112 | 96,7 | 108 | 90,5 | 104 | 86,5 | 100 | 80,5 | 94 | 72,2 | 88 | 58 | 76 | 43,7 | 64 | 29,5 | 52 |
| 170 | 168,75 | 171,25 |  |  | 120 | 130 | 117 | 126 | 110,7 | 122 | 106,7 | 118 | 100,5 | 114 | 96,5 | 110 | 90,5 | 104 | 82,2 | 98 | 68 | 86 | 53,7 | 74 | 39,5 | 62 |

Окончание таблицы 2

| Длина болта l1) | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М36 | М42 | М48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ном. | Не менее | Не более | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | Ном. | Не менее | Не более | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | Ном. |
|  |  |  | Не менее | Не более | Не менее | Не более | Не менее | Не более | Не менее | Не более | Не менее | Не более |  |  |  | Не менее | Не более | Не менее | Не более | Не менее | Не более | Не менее | Не более | Не менее | Не более |  |
| 180 | 178,75 | 181,25 |  |  | 130 | 140 | 127 | 136 | 120,7 | 132 | 116,7 | 128 | 110,5 | 124 | 106,5 | 120 | 100,5 | 114 | 92,2 | 108 | 78 | 96 | 63,7 | 84 | 49,5 | 72 |
| 190 | 188,55 | 191,45 |  |  | 140 | 150 | 137 | 146 | 130,7 | 142 | 126,7 | 138 | 120,5 | 134 | 116,5 | 130 | 110,5 | 124 | 102,2 | 118 | 88 | 106 | 73,7 | 94 | 59,5 | 82 |
| 200 | 198,55 | 201,45 |  |  | 150 | 160 | 147 | 156 | 140,7 | 152 | 136,7 | 148 | 130,5 | 144 | 126,5 | 140 | 120,5 | 134 | 112,2 | 128 | 98 | 116 | 3,7 | 104 | 69,5 | 92 |
| 220 | 198,55 | 201,45 |  |  |  |  | 167 | 176 | 160,7 | 172 | 156,7 | 168 | 150,5 | 164 | 146,5 | 160 | 140,5 | 154 | 132,2 | 148 | 118 | 136 | 103,7 | 124 | 89,5 | 112 |
| 240 | 218,55 | 221,45 |  |  |  |  | 187 | 196 | 180,7 | 192 | 176,7 | 188 | 170,5 | 184 | 166,5 | 180 | 160,5 | 174 | 152,2 | 168 | 138 | 156 | 123,7 | 144 | 109,5 | 132 |
| 260 | 258,40 | 261,60 |  |  |  |  | 207 | 216 | 200,7 | 212 | 196,7 | 208 | 190,5 | 204 | 186,5 | 200 | 180,5 | 194 | 172,2 | 188 | 158 | 176 | 143,7 | 164 | 129,5 | 152 |
| 280 | 278,40 | 281,60 |  |  |  |  | 227 | 236 | 220,7 | 232 | 216,7 | 228 | 210,5 | 224 | 206,5 | 220 | 200,5 | 214 | 192,2 | 208 | 178 | 196 | 163,7 | 184 | 149,5 | 172 |
| 300 | 298,40 | 301,60 |  |  |  |  | 247 | 256 | 240,7 | 252 | 236,7 | 248 | 230,5 | 244 | 226,5 | 240 | 220,5 | 234 | 212,2 | 228 | 198 | 216 | 183,7 | 204 | 169,5 | 192 |
| 1) Болты с размерами, приведенными выше ломаной линии, изготовляют только в исполнении 1. Примечание– Для болтов с покрытием вышеуказанные размеры действительны до нанесения покрытия. |

4 Технические требования

4.1 Рекомендуемые марки стали в соответствии с ГОСТ Р ХХХХХ (общий).

4.2 Допуски на резьбу – по ГОСТ 16093, поле допуска 6g. Указанные размеры действительны до нанесения покрытия. Для болтов с защитным покрытием термодиффузионным цинкованием класса 3 по ГОСТ Р 9.316 допускается поле допуска 8g.

Поле допуска действительно до нанесения горячего оцинкования. Болты с горячим цинковым покрытием предназначены для комплектации с гайками, имеющими увеличенное поле допуска резьбы.

4.3 Механические свойства болтов после закалки и отпуска должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 3.

Таблица 3 – Механические характеристики болтов

| Класс проч-ности | Наружный диаметр резьбы d, мм | Временное сопротивление, Н/мм2 | Твердость по Бринеллю, НВ | Относи- тельное сужение, не менее, % | Относи- тельное удлине- ние, %, не менее | Ударная вязкость KCU1), Дж/см3, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.8 | 12-48 | 800 - 950 | 242 - 363 | 40 | 12 | 39 |
| 9.8 | 12-30 | 900 - 1150 | 285 - 363 | 40 | 10 | 39 |
|  | 36-48 |  |  |  |  |  |
| 10.9 | 12-30 | 1078 - 1275 | 331 - 388 | 40 | 9 | 39 |
|  | 36-48 | 1040 - 1275 | 300 - 388 |  |  |  |
| 12.9 | 12-48 | 1220 - 1519 | 363 - 415 | 40 | 8 | 39 |

4.4 Обозначение болтов выполняют в соответствии с ГОСТ 1759.0.

Условное обозначение болтов состоит из:

- наименования изделия (болт);

- обозначения конструктивного исполнения типа болта и типа головки болта;

- номинальной резьбы болта;

- номинальной длины болта;

- поля допуска;

- класса прочности;

- марка стали;

- вида и толщины покрытия;

- обозначения настоящего стандарта.

Примеры условных обозначений:

Болт с шестигранной головкой конструктивного исполнения тела и головки болта 1, диаметром резьбы 24 мм, длиной 100 мм, класса прочности 8.8, из стали марки 40Х, климатического исполнения ХЛ, без покрытия по ГОСТ Р ХХХХХ:

Болт  М24х100 8.8  40Х ХЛ ГОСТ Р ХХХХХ-202Х

Болт с шестигранной головкой конструктивного исполнения тела болта 1, конструктивного исполнения головки 2, диаметром резьбы 24 мм, длиной 100 мм, класса прочности 10.9, марки стали 40Х по ГОСТ Р ХХХХХ:

Болт 1.2 М24х100 - 10.9 40Х ГОСТ Р ХХХХХ-202Х

Болт с шестигранной головкой конструктивного исполнения тела болта 1, конструктивного исполнения головки 3, диаметром резьбы 30 мм, длиной 100 мм, поле допуска 8g, класса прочности 10.9, марки стали 40Х с термодиффузионным цинковым покрытием (ТД) толщиной 10 мкм по ГОСТ Р ХХХХХ:

Болт  1.3 - М30х100 8g 10.9 40Х ТД10 ГОСТ Р ХХХХХ-202Х

4.5 Остальные технические требования – по ГОСТ Р ХХХХХ (общий).

5 Правила приемки и методы испытаний

Правила приемки, методы испытаний – по ГОСТ Р ХХХХХ (общий).

6 Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение в соответствии с ГОСТ Р ХХХХХ (общий).

Приложение А

(справочное)

Теоретическая масса болтов (без защитного покрытия)

Таблица А.1 – Конструктивное исполнение тела болта – 1, головки – 1

| Длина болта, мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг, при номинальном диаметре резьбы, мм |
| --- | --- |
|  | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 35 | 51,5 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 55,2 | 76,6 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 59,3 | 81,6 | 118 | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 63,7 | 86,5 | 126 | 161 | 198 | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 68,2 | 92,8 | 134 | 171 | 211 | 267 | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 72,6 | 98,9 | 141 | 180 | 223 | 282 | 367 | - | - | - | - | - |
| 65 | 77,1 | 104,9 | 149 | 190 | 235 | 297 | 386 | - | - | - | - | - |
| 70 | 81,5 | 111,0 | 157 | 200 | 247 | 312 | 404 | 538 | - | - | - | - |
| 75 | 86,0 | 117,0 | 164 | 210 | 259 | 326 | 421 | 560 | 621 | - | - | - |
| 80 | 90,4 | 123,1 | 172 | 219 | 271 | 341 | 438 | 582 | 648 | - | - | - |
| 85 | 94,9 | 129,1 | 180 | 229 | 283 | 355 | 456 | 604 | 676 | - | - | - |
| 90 | 99,3 | 135,2 | 188 | 239 | 295 | 370 | 473 | 627 | 703 | 1081 | - | - |
| 95 | 103,8 | 141,2 | 195 | 249 | 307 | 384 | 491 | 649 | 730 | 1120 | - | - |
| 100 | 108,2 | 147,3 | 203 | 258 | 319 | 399 | 508 | 671 | 758 | 1159 | - | - |
| 105 | 112,7 | 153,3 | 210 | 268 | 331 | 414 | 525 | 693 | 785 | 1199 | 1723 | - |
| 110 | 117,1 | 159,4 | 218 | 278 | 343 | 428 | 543 | 715 | 812 | 1238 | 1776 | - |
| 115 | 121,6 | 165,4 | 226 | 288 | 355 | 443 | 560 | 737 | 839 | 1277 | 1830 | - |
| 120 | 126,0 | 171,5 | 233 | 297 | 367 | 457 | 578 | 759 | 867 | 1316 | 1884 | 2462 |
| 125 | 130,5 | 177,5 | 241 | 307 | 379 | 472 | 595 | 781 | 894 | 1356 | 1937 | 2532 |
| 130 | 134,9 | 183,6 | 249 | 317 | 391 | 487 | 612 | 803 | 921 | 1395 | 1991 | 2602 |
| 140 | 143,8 | 195,7 | 264 | 336 | 415 | 516 | 646 | 847 | 976 | 1474 | 2098 | 2743 |
| 150 | 152,7 | 207,7 | 279 | 356 | 439 | 545 | 682 | 891 | 1030 | 1552 | 2205 | 2883 |
| 160 | - | 218,5 | 293 | 373 | 461 | 572 | 714 | 932 | 1080 | 1625 | 2304 | 3004 |
| 170 | - | 230,6 | 309 | 393 | 485 | 601 | 748 | 976 | 1135 | 1703 | 2412 | 3145 |
| 180 | - | 242,7 | 324 | 412 | 509 | 630 | 783 | 1020 | 1189 | 1782 | 2519 | 3285 |
| 190 | - | 254,8 | 340 | 432 | 533 | 659 | 818 | 1064 | 1244 | 1860 | 2626 | 3425 |
| 200 | - | 266,9 | 355 | 451 | 557 | 688 | 853 | 1108 | 1299 | 1939 | 2733 | 3566 |
| 220 | - | - | 386 | 490 | 605 | 747 | 922 | 1196 | 1408 | 2096 | 2948 | 3846 |
| 240 | - | - | 416 | 529 | 654 | 805 | 992 | 1285 | 1517 | 2253 | 3162 | 4127 |
| 260 | - | - | 447 | 568 | 702 | 863 | 1061 | 1303 | 1626 | 2410 | 3377 | 4408 |
| 280 | - | - | 478 | 607 | 750 | 922 | 1131 | 1461 | 1735 | 2568 | 3591 | 4688 |
| 300 | - | - | 509 | 646 | 798 | 980 | 1200 | 1549 | 1844 | 2725 | 3806 | 4969 |

Таблица А.2 – Конструктивное исполнение тела болта – 1, головки – 2

| Длина болта, мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг, при номинальном диаметре резьбы, мм |
| --- | --- |
|  | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 35 | 53,2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 56,7 | 78,6 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 60,9 | 83,5 | 119 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 65,3 | 88,5 | 127 | 162 | 199 | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 69,8 | 94,7 | 135 | 172 | 212 | 269 | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 74,2 | 100,8 | 142 | 181 | 224 | 284 | 369 | - | - | - | - | - |
| 65 | 78,7 | 106,8 | 150 | 191 | 236 | 299 | 388 | - | - | - | - | - |
| 70 | 83,1 | 112,9 | 158 | 201 | 248 | 314 | 406 | 541 | - | - | - | - |
| 75 | 87,6 | 119,0 | 165 | 211 | 260 | 328 | 423 | 563 | 623 | - | - | - |
| 80 | 92,0 | 125,0 | 173 | 220 | 272 | 343 | 440 | 585 | 650 | - | - | - |
| 85 | 96,5 | 131,0 | 181 | 230 | 284 | 357 | 458 | 607 | 678 | - | - | - |
| 90 | 100,9 | 137,1 | 189 | 240 | 296 | 372 | 475 | 630 | 705 | 1084 | - | - |
| 95 | 105,4 | 143,1 | 196 | 250 | 308 | 386 | 493 | 652 | 732 | 1123 | - | - |
| 100 | 109,8 | 149,2 | 204 | 259 | 320 | 401 | 510 | 674 | 760 | 1162 | - | - |
| 105 | 114,3 | 155,2 | 211 | 269 | 332 | 416 | 527 | 696 | 787 | 1202 | 1728 | - |
| 110 | 118,7 | 161,3 | 219 | 279 | 344 | 430 | 545 | 718 | 814 | 1241 | 1781 | - |
| 115 | 123,2 | 167,3 | 227 | 289 | 356 | 445 | 562 | 740 | 841 | 1280 | 1835 | - |
| 120 | 127,6 | 173,4 | 234 | 298 | 368 | 459 | 580 | 762 | 869 | 1319 | 1889 | 2468 |
| 125 | 132,1 | 179,4 | 242 | 308 | 380 | 474 | 597 | 784 | 896 | 1359 | 1942 | 2538 |
| 130 | 136,5 | 185,5 | 250 | 318 | 392 | 489 | 614 | 806 | 923 | 1398 | 1996 | 2608 |
| 140 | 145,4 | 197,6 | 265 | 337 | 416 | 518 | 648 | 850 | 978 | 1477 | 2103 | 2749 |
| 150 | 154,3 | 209,7 | 280 | 357 | 440 | 547 | 684 | 894 | 1032 | 1555 | 2210 | 2889 |
| 160 | - | 220,4 | 294 | 374 | 462 | 574 | 716 | 935 | 1082 | 1628 | 2309 | 3010 |
| 170 | - | 232,5 | 310 | 394 | 486 | 603 | 750 | 979 | 1137 | 1706 | 2417 | 3151 |
| 180 | - | 244,6 | 325 | 413 | 510 | 632 | 785 | 1023 | 1191 | 1785 | 2524 | 3291 |
| 190 | - | 256,6 | 341 | 433 | 534 | 661 | 820 | 1067 | 1246 | 1863 | 2631 | 3431 |
| 200 | - | 268,7 | 356 | 452 | 558 | 690 | 855 | 1111 | 1301 | 1942 | 2738 | 3572 |
| 220 | - | - | 387 | 491 | 606 | 749 | 924 | 1199 | 1410 | 2099 | 2953 | 3852 |
| 240 | - | - | 417 | 530 | 655 | 807 | 994 | 1288 | 1519 | 2256 | 3167 | 4133 |
| 260 | - | - | 448 | 569 | 703 | 865 | 1063 | 1306 | 1628 | 2413 | 3382 | 4414 |
| 280 | - | - | 479 | 608 | 751 | 924 | 1133 | 1464 | 1737 | 2571 | 3596 | 4694 |
| 300 | - | - | 510 | 647 | 799 | 982 | 1202 | 1552 | 1846 | 2729 | 3811 | 4975 |

Таблица А.3 – Конструктивное исполнение тела болта – 1, головки – 3

| Длина болта, мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг, при номинальном диаметре резьбы, мм |
| --- | --- |
|  | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 35 | 51,5 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 55,2 | 76,6 | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 59,3 | 81,6 | 123 | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 63,7 | 86,5 | 131 | 167 | 204 | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 68,2 | 92,8 | 139 | 177 | 217 | 275 | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 72,6 | 98,9 | 146 | 186 | 229 | 290 | 377 | - | - | - | - | - |
| 65 | 77,1 | 104,9 | 154 | 196 | 241 | 305 | 396 | - | - | - | - | - |
| 70 | 81,5 | 111,0 | 162 | 206 | 253 | 320 | 414 | 551 | - | - | - | - |
| 75 | 86,0 | 117,0 | 169 | 216 | 265 | 334 | 431 | 573 | 633 | - | - | - |
| 80 | 90,4 | 123,1 | 177 | 225 | 277 | 349 | 448 | 595 | 660 | - | - | - |
| 85 | 94,9 | 129,1 | 185 | 235 | 289 | 363 | 466 | 617 | 688 | - | - | - |
| 90 | 99,3 | 135,2 | 193 | 245 | 301 | 378 | 483 | 640 | 715 | 1098 | - | - |
| 95 | 103,8 | 141,2 | 200 | 255 | 313 | 392 | 501 | 662 | 742 | 1137 | - | - |
| 100 | 108,2 | 147,3 | 208 | 264 | 325 | 407 | 518 | 684 | 770 | 1176 | - | - |
| 105 | 112,7 | 153,3 | 215 | 274 | 337 | 422 | 535 | 706 | 797 | 1216 | 1747 | - |
| 110 | 117,1 | 159,4 | 223 | 284 | 349 | 436 | 553 | 728 | 824 | 1255 | 1800 | - |
| 115 | 121,6 | 165,4 | 231 | 294 | 361 | 451 | 570 | 750 | 851 | 1294 | 1854 | - |
| 120 | 126,0 | 171,5 | 238 | 303 | 373 | 465 | 588 | 772 | 879 | 1333 | 1908 | 2495 |
| 125 | 130,5 | 177,5 | 246 | 313 | 385 | 480 | 605 | 794 | 906 | 1373 | 1961 | 2565 |
| 130 | 134,9 | 183,6 | 254 | 323 | 397 | 495 | 622 | 816 | 933 | 1412 | 2015 | 2635 |
| 140 | 143,8 | 195,7 | 269 | 342 | 421 | 524 | 656 | 860 | 988 | 1491 | 2122 | 2776 |
| 150 | 152,7 | 207,7 | 284 | 362 | 445 | 553 | 692 | 904 | 1042 | 1569 | 2229 | 2916 |
| 160 | - | 218,5 | 298 | 379 | 467 | 580 | 724 | 945 | 1092 | 1642 | 2328 | 3037 |
| 170 | - | 230,6 | 314 | 399 | 491 | 609 | 758 | 989 | 1147 | 1720 | 2436 | 3178 |
| 180 | - | 242,7 | 329 | 418 | 515 | 638 | 793 | 1033 | 1201 | 1799 | 2543 | 3318 |
| 190 | - | 254,8 | 345 | 438 | 539 | 667 | 828 | 1077 | 1256 | 1877 | 2650 | 3458 |
| 200 |  | 266,9 | 360 | 457 | 563 | 696 | 863 | 1121 | 1311 | 1956 | 2757 | 3599 |
| 220 | - |  | 391 | 496 | 611 | 755 | 932 | 1209 | 1420 | 2113 | 2972 | 3879 |
| 240 | - | - | 421 | 535 | 660 | 813 | 1002 | 1298 | 1529 | 2270 | 3186 | 4160 |
| 260 | - | - | 452 | 574 | 708 | 871 | 1071 | 1316 | 1638 | 2427 | 3401 | 4441 |
| 280 | - | - | 483 | 613 | 756 | 930 | 1141 | 1474 | 1747 | 2585 | 3615 | 4721 |
| 300 | - | - | 514 | 652 | 804 | 988 | 1210 | 1562 | 1856 | 2742 | 3830 | 5002 |

Таблица А.4 – Конструктивное исполнение тела болта – 2, головки – 1

| Длина болта, мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг, при номинальном диаметре резьбы, мм |
| --- | --- |
|  | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 35 | 50,8 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 54,5 | 75,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 58,1 | 80,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 61,7 | 85,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 65,4 | 90,2 | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 69,0 | 95,1 | 139 | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 72,6 | 100,1 | 147 | 188 | 233 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 76,2 | 105,0 | 154 | 197 | 244 | 310 | - | - | - | - | - | - |
| 75 | 79,9 | 110,0 | 160 | 206 | 255 | 323 | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 83,5 | 115,0 | 168 | 214 | 266 | 337 | 434 | - | - | - | - | - |
| 85 | 87,1 | 119,9 | 175 | 223 | 277 | 350 | 451 | - | - | - | - | - |
| 90 | 90,8 | 124,8 | 183 | 232 | 288 | 364 | 466 | 622 | - | - | - | - |
| 95 | 94,4 | 129,8 | 189 | 241 | 300 | 377 | 483 | 642 | - | - | - | - |
| 100 | 98,0 | 134,7 | 196 | 250 | 311 | 391 | 499 | 663 | 750 | - | - | - |
| 105 | 101,7 | 139,7 | 203 | 259 | 322 | 405 | 514 | 683 | 775 | - | - | - |
| 110 | 105,3 | 144,6 | 210 | 268 | 333 | 418 | 531 | 704 | 800 | 1225 | - | - |
| 115 | 108,9 | 149,6 | 218 | 277 | 344 | 432 | 546 | 724 | 825 | 1259 | 1827 | - |
| 120 | 112,5 | 154,5 | 224 | 285 | 355 | 444 | 563 | 745 | 851 | 1293 | 1876 | 2468 |
| 125 | 116,2 | 159,5 | 231 | 294 | 366 | 458 | 579 | 765 | 876 | 1328 | 1924 | 2533 |
| 130 | 119,8 | 164,4 | 239 | 303 | 377 | 472 | 594 | 785 | 901 | 1362 | 1973 | 2598 |
| 140 | 127,0 | 174,3 | 252 | 321 | 399 | 499 | 626 | 826 | 952 | 1431 | 2070 | 2730 |
| 150 | 134,3 | 184,2 | 266 | 339 | 421 | 526 | 659 | 867 | 1002 | 1499 | 2167 | 2861 |
| 160 | - | 194,1 | 280 | 355 | 442 | 552 | 690 | 907 | 1050 | 1568 | 2262 | 2978 |
| 170 | - | 204,0 | 294 | 374 | 464 | 579 | 721 | 948 | 1101 | 1636 | 2360 | 3110 |
| 180 | - | 213,9 | 308 | 391 | 486 | 606 | 753 | 989 | 1151 | 1705 | 2457 | 3240 |
| 190 | - | 223,8 | 323 | 409 | 508 | 633 | 785 | 1030 | 1202 | 1773 | 2554 | 3371 |
| 200 | - | 233,7 | 337 | 426 | 530 | 660 | 818 | 1070 | 1253 | 1842 | 2651 | 3503 |
| 220 | - | - | 365 | 462 | 575 | 715 | 881 | 1152 | 1354 | 1979 | 2846 | 3764 |
| 240 | - | - | 393 | 498 | 620 | 768 | 946 | 1235 | 1455 | 2116 | 3040 | 4027 |
| 260 | - | - | 421 | 533 | 664 | 822 | 1009 | 1247 | 1556 | 2253 | 3235 | 4289 |
| 280 | - | - | 450 | 569 | 708 | 877 | 1073 | 1398 | 1657 | 2391 | 3429 | 4551 |
| 300 | - | - | 479 | 604 | 752 | 931 | 1137 | 1480 | 1758 | 2528 | 3624 | 4813 |

Таблица А.5 – Конструктивное исполнение тела болта – 2, головки – 2

| Длина болта, мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг, при номинальном диаметре резьбы, мм |
| --- | --- |
|  | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 35 | 52,5 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 56,1 | 77,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 59,7 | 82,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 63,3 | 87,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 67,0 | 92,1 | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 70,6 | 97,0 | 140 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 74,2 | 102,0 | 148 | 189 | 234 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 77,9 | 107,0 | 155 | 198 | 245 | 312 | - | - | - | - | - | - |
| 75 | 81,5 | 111,9 | 161 | 207 | 257 | 325 | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 85,1 | 116,8 | 169 | 215 | 268 | 338 | 436 | - | - | - | - | - |
| 85 | 88,7 | 121,8 | 176 | 224 | 279 | 351 | 453 | - | - | - | - | - |
| 90 | 92,4 | 126,7 | 183 | 233 | 290 | 365 | 468 | 625 | - | - | - | - |
| 95 | 96,0 | 131,7 | 190 | 242 | 301 | 378 | 485 | 645 | - | - | - | - |
| 100 | 99,6 | 136,6 | 197 | 251 | 312 | 392 | 501 | 665 | 753 | - | - | - |
| 105 | 103,3 | 141,6 | 204 | 260 | 323 | 406 | 516 | 686 | 778 | - | - | - |
| 110 | 106,9 | 146,5 | 211 | 269 | 334 | 419 | 533 | 706 | 803 | 1228 | - | - |
| 115 | 110,5 | 151,5 | 218 | 278 | 345 | 433 | 548 | 727 | 827 | 1262 | 1831 | - |
| 120 | 114,2 | 156,4 | 225 | 286 | 356 | 446 | 565 | 747 | 853 | 1296 | 1880 | 2474 |
| 125 | 117,8 | 161,4 | 232 | 295 | 367 | 460 | 581 | 768 | 878 | 1331 | 1928 | 2539 |
| 130 | 121,4 | 166,3 | 240 | 304 | 378 | 474 | 596 | 788 | 903 | 1365 | 1977 | 2604 |
| 140 | 128,7 | 176,2 | 253 | 322 | 400 | 501 | 628 | 829 | 954 | 1434 | 2074 | 2736 |
| 150 | 135,9 | 186,1 | 267 | 340 | 422 | 528 | 661 | 870 | 1004 | 1502 | 2171 | 2867 |
| 160 | - | 196,0 | 281 | 356 | 443 | 554 | 692 | 910 | 1053 | 1571 | 2266 | 2984 |
| 170 | - | 206,0 | 295 | 375 | 465 | 581 | 723 | 950 | 1104 | 1639 | 2364 | 3116 |
| 180 | - | 215,8 | 309 | 392 | 487 | 608 | 755 | 991 | 1154 | 1708 | 2461 | 3247 |
| 190 | - | 225,7 | 324 | 410 | 510 | 634 | 787 | 1032 | 1205 | 1776 | 2558 | 3377 |
| 200 | - | 235,6 | 338 | 427 | 532 | 661 | 820 | 1073 | 1256 | 1845 | 2655 | 3509 |
| 220 | - | - | 366 | 463 | 576 | 716 | 883 | 1155 | 1356 | 1982 | 2850 | 3770 |
| 240 | - | - | 394 | 499 | 621 | 770 | 948 | 1238 | 1457 | 2119 | 3044 | 4033 |
| 260 | - | - | 422 | 534 | 665 | 824 | 1011 | 1249 | 1558 | 2256 | 3239 | 4295 |
| 280 | - | - | 451 | 570 | 709 | 878 | 1075 | 1401 | 1659 | 2394 | 3433 | 4557 |
| 300 | - | - | 479 | 605 | 753 | 932 | 1139 | 1483 | 1760 | 2531 | 3628 | 4819 |

Таблица А.6 – Конструктивное исполнение тела болта – 2, головки – 3

| Длина болта, мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг, при номинальном диаметре резьбы, мм |
| --- | --- |
|  | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 35 | 50,8 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 54,5 | 75,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 58,1 | 80,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 61,7 | 85,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 65,4 | 90,2 | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 69,0 | 95,1 | 144 | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 72,6 | 100,1 | 151 | 193 | 239 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 76,2 | 105,0 | 159 | 202 | 250 | 318 | - | - | - | - | - | - |
| 75 | 79,9 | 110,0 | 165 | 211 | 261 | 331 | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 83,5 | 114,9 | 172 | 220 | 272 | 345 | 445 | - | - | - | - | - |
| 85 | 87,1 | 119,9 | 180 | 229 | 283 | 358 | 461 | - | - | - | - | - |
| 90 | 90,8 | 124,8 | 187 | 238 | 294 | 372 | 477 | 635 | - | - | - | - |
| 95 | 94,4 | 129,8 | 193 | 247 | 305 | 384 | 493 | 656 | - | - | - | - |
| 100 | 98,0 | 134,7 | 201 | 255 | 316 | 398 | 509 | 676 | 762 | - | - | - |
| 105 | 101,7 | 139,7 | 207 | 264 | 327 | 412 | 525 | 697 | 787 | - | - | - |
| 110 | 105,3 | 144,6 | 215 | 273 | 338 | 425 | 541 | 717 | 812 | 1242 | - | - |
| 115 | 108,9 | 149,6 | 222 | 283 | 350 | 439 | 557 | 737 | 837 | 1276 | 1851 | - |
| 120 | 112,5 | 154,5 | 228 | 291 | 361 | 452 | 573 | 758 | 863 | 1310 | 1900 | 2501 |
| 125 | 116,2 | 159,5 | 236 | 300 | 372 | 466 | 589 | 778 | 888 | 1345 | 1948 | 2566 |
| 130 | 119,8 | 164,4 | 243 | 309 | 383 | 480 | 605 | 799 | 913 | 1379 | 1997 | 2631 |
| 140 | 127,0 | 174,3 | 257 | 326 | 405 | 507 | 636 | 840 | 964 | 1448 | 2094 | 2763 |
| 150 | 134,3 | 184,2 | 271 | 345 | 427 | 534 | 669 | 880 | 1014 | 1516 | 2191 | 2894 |
| 160 | - | 194,1 | 284 | 361 | 448 | 560 | 700 | 920 | 1062 | 1585 | 2286 | 3011 |
| 170 | - | 204,0 | 299 | 379 | 470 | 587 | 731 | 961 | 1113 | 1653 | 2384 | 3143 |
| 180 | - | 213,9 | 313 | 396 | 492 | 614 | 764 | 1002 | 1163 | 1722 | 2481 | 3273 |
| 190 | - | 223,8 | 328 | 415 | 514 | 641 | 796 | 1043 | 1214 | 1790 | 2578 | 3404 |
| 200 | - | 233,74 | 341 | 432 | 536 | 667 | 828 | 1084 | 1265 | 1859 | 2675 | 3536 |
| 220 | - | - | 370 | 468 | 580 | 722 | 891 | 1165 | 1366 | 1996 | 2870 | 3797 |
| 240 | - | - | 397 | 503 | 626 | 776 | 956 | 1248 | 1467 | 2133 | 3064 | 4060 |
| 260 | - | - | 426 | 539 | 670 | 830 | 1019 | 1260 | 1568 | 2270 | 3259 | 4322 |
| 280 | - | - | 454 | 574 | 714 | 884 | 1084 | 1412 | 1669 | 2408 | 3453 | 4584 |
| 300 | - | - | 483 | 610 | 758 | 938 | 1147 | 1493 | 1770 | 2545 | 3648 | 4846 |

| УДК | ОКС 21.060.10 |  |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: болты высокопрочные, шестигранная головка, металлические конструкции, конструктивное исполнение, диаметр болта, диаметр резьбы, теоретическая масса болтов, размеры болтов |

| Директор ЦССМ ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» |  | С.А. Горшков |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

НАЦИОНАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
(проект,

первая редакция)