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III
	НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	ДОБЫЧА И ОБОГАЩЕНИЕ ЛОПАРИТОВЫХ РУД ПЕРОВСКИТОВОГО ТИПА
В АГПАИТОВЫХ ЩЕЛОЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ
Требования к организации процессов и ресурсному обеспечению
Mining and beneficiation of perovskite-type loparite ores in agpaitic alkaline complexes. Requirements for process organization and resource provision

	Дата введения –



1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к организации и осуществлению процессов производства лопаритового концентрата из лопаритовых руд перовскитового типа агпаитовых щелочных комплексов, включая основные технологические, вспомогательные и обслуживающие процессы, требования к их документированию, контролю и обеспечению качества продукции, а также требования к определению, обоснованию и документированию потребности в ресурсах, необходимых для выполнения указанных процессов.
1.2 Требования настоящего стандарта распространяются на деятельность по проектированию, подготовке производства, производству, контролю качества, хранению и отгрузке лопаритового концентрата, а также по обеспечению указанных процессов в пределах области применения настоящего стандарта.
1.3 Настоящий стандарт предназначен для применения при разработке и актуализации технологической, производственной, эксплуатационной, организационно-распорядительной и иной документации, регламентирующей производство лопаритового концентрата, а также при нормировании, планировании и документировании потребности в ресурсах для выполнения производственных процессов.
1.4 Настоящий стандарт не распространяется на добычу и обогащение лопаритовых руд иных минеральных типов (не перовскитового типа), на открытые горные работы, а также на технологические процессы, не связанные с получением лопаритового концентрата.
1.5 Основные технологические процессы подземной добычи и обогащения лопаритовых руд, входящие в область применения настоящего стандарта, а также связанные с ними процессы, способные оказывать воздействие на окружающую среду, относятся к области применения справочника [1].
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
ГОСТ 14180 Руды и концентраты цветных металлов. Методы отбора и подготовки проб для химического анализа и определения влаги
ГОСТ 25006 Оборудование обогатительное. Термины и определения
ГОСТ Р 50544 Породы горные. Термины и определения
ГОСТ Р 54976 Оборудование горно-шахтное. Термины и определения
ГОСТ Р 56062 Производственный экологический контроль. Общие положения
ГОСТ Р 56639–2015 Технологическое проектирование промышленных предприятий. Общие требования
ГОСТ Р 57704 Горное дело. Взрывные работы на угледобывающих предприятиях. Термины и определения
ГОСТ Р 57717 Горное дело. Безопасность в угольных шахтах. Термины и определения
ГОСТ Р 57719 Горное дело. Выработки горные. Термины и определения
ГОСТ Р 58871 Горное дело. Крепь горных выработок. Термины и определения
ГОСТ Р 58916–2021 Технологический инжиниринг и проектирование. Термины и определения
ГОСТ Р 59071 Охрана окружающей среды. Недра. Термины и определения
ГОСТ Р 70815–2023 (ИСО 22444-1:2020) Редкоземельные металлы. Минералы, оксиды и прочие элементы. Термины и определения
Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 25006, ГОСТ Р 50544, ГОСТ Р 54976, ГОСТ Р 56639, ГОСТ Р 57704, ГОСТ Р 57717, ГОСТ Р 57719, ГОСТ Р 58871, ГОСТ Р 58916, ГОСТ Р 59071, ГОСТ Р 70815, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1
лопарит: Черный, пепельно-черный или красновато-коричневый минерал с прожилками, обычно содержащий от 30% до 40% оксидов редкоземельных элементов (5.2.1), с общей химической формулой (Na, Ce, Ca, Sr, Th) (Ti, Nb, Fe)O3. 
Примечания 
1 Твердость по Моосу составляет от 5,6 до 6,0, а плотность обычно составляет от 4600 до 4900 кг/м3. 
2 Если содержание Nb2O5 превышает 25%, то минерал называется лопаритом, богатым ниобием.
3 Минерал, как правило, не растворим в кислотах, за исключением плавиковой кислоты. Присутствие тория и урана требует особого внимания, учитывая их радиоактивность.
[ГОСТ Р 70815–2023, пункт 4.1.5]
3.2 оборотная вода: Вода, многократно используемая в технологическом процессе обогащения лопаритовых руд.
3.3 реагентное хозяйство: Комплекс сооружений, оборудования и устройств, предназначенный для приемки, хранения, приготовления, транспортирования, дозирования и подачи реагентов в технологические процессы обогащения.
3.4
технологический процесс: Часть производственного процесса, состоящая из целенаправленных действий по изменению и (или) определению состояния продукта и (или) природных ресурсов до получения требуемого результата.
[ГОСТ Р 58916–2021, пункт 4]
3.5
технологический регламент: Документ, содержащий описание технологического процесса в последовательности его выполнения и графические материалы с указанием состава оборудования и приборов, требований к исходным и упаковочным материалам, персоналу, окружающей среде (например, параметрам микроклимата и чистоты воздуха), технологическим средам, данные по составу и количеству отходов на определенный измеритель и другие материалы.
[ГОСТ Р 56639–2015, пункт 3.3]
4 Сокращения
В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
БВР – буровзрывные работы;
ВМ – взрывчатые материалы;
ВР – взрывные работы;
СИЗ – средства индивидуальной защиты.
5 Основные нормативные положения
5.1 Классификация производственных процессов
Производственные процессы при проведении работ по добыче и обогащению лопаритовых руд классифицируют следующим образом:
- основные технологические процессы;
- вспомогательные процессы;
- обслуживающие процессы.
5.1.1 К основным технологическим процессам относят процессы добычи и обогащения, непосредственно направленные на получение продукции, в том числе:
а) на руднике:
- проходка горизонтальных и наклонных горных выработок, включающая:
1) подготовку забоя;
2) бурение;
3) заряжание;
4) взрывание;
5) проветривание забоя после взрывания;
6) погрузку и транспортирование горной массы;
7) крепление горных выработок;
- добыча лопаритовой руды, включая технологические операции, предусмотренные принятой системой разработки и технологическими регламентами;
б) на обогатительной фабрике:
- подготовка руды к обогащению, включающая дробление, измельчение, грохочение и классификацию;
- обогащение руды, включающее гравитационное обогащение, флотацию, магнитную и электрическую сепарацию и иные операции разделения, предусмотренные принятой технологической схемой;
- обезвоживание и сушку продуктов обогащения и лопаритового концентрата в соответствии с принятой технологической схемой;
- внутрипроизводственное перемещение руды, промежуточных продуктов и лопаритового концентрата между последовательно выполняемыми технологическими операциями;
- подготовка готовой продукции к хранению и отгрузке, включая упаковывание и маркирование.
5.1.2 К вспомогательным процессам относят процессы технологического обеспечения основных процессов, в том числе:
- обеспечение и безопасное обращение с ВМ вне операций заряжания и взрывания;
- общешахтное проветривание, водоотведение и водоотлив;
- прокладка, перенос и содержание трубопроводов, кабелей, рельсовых путей и иных производственных сетей;
- обеспечение основных процессов оборотной водой, сжатым воздухом и иными технологическими средами;
- приготовление и подача реагентов;
- аспирация, пылеулавливание и очистка технологических выбросов;
- обращение с отходами недропользования и иными отходами производства;
- организация водно-шламового хозяйства;
- технический контроль сырья, промежуточных продуктов и готовой продукции;
- механизация, автоматизация и диспетчеризация процессов;
- перемещение материалов и оборудования, сварочные и иные работы, непосредственно обеспечивающие выполнение основных технологических процессов.
5.1.3 К обслуживающим процессам относят процессы, обеспечивающие функционирование производства и производственной инфраструктуры, в том числе:
- техническое обслуживание и ремонт оборудования и транспорта;
- эксплуатация и обслуживание объектов энергетического обеспечения и общепроизводственных инженерных сетей;
- производственно-техническое, геологическое и маркшейдерское сопровождение;
- организация складского и общепроизводственного транспортного хозяйства;
- обеспечение охраны и физической защиты объектов;
- охрана объектов на дневной поверхности и наблюдение за развитием деформаций;
- горноспасательное и аварийно-спасательное обеспечение.
5.1.4 Состав, последовательность и содержание технологических процессов добычи и обогащения лопаритовых руд устанавливают технологическими регламентами организации с учетом особенностей разрабатываемого месторождения, применяемой технологии, проектной документации и требований нормативных документов в области промышленной безопасности.
5.1.5 Отнесение конкретной операции к основным технологическим, вспомогательным или обслуживающим процессам определяют с учетом ее функциональной роли.
5.1.6 Требования промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, производственного, экологического и радиационного контроля являются сквозными и распространяются на основные технологические, вспомогательные и обслуживающие процессы с учетом характера и условий их осуществления.
5.2 Требования к персоналу и обеспечение безопасности труда
5.2.1 К работам по добыче и обогащению лопаритовых руд допускают лиц, не имеющих медицинских противопоказаний, прошедшие обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры.
5.2.2 При выполнении технологических процессов должны применяться средства коллективной защиты, предусмотренные проектной документацией и документами предприятия с учетом результатов оценки профессиональных рисков.
Обеспечение работников СИЗ и смывающими средствами осуществляют с учетом результатов специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков в соответствии с законами [2], [3], правилами [4].
5.2.3 Лица, допущенные к работе с реагентами, обязаны применять защитные кремы и мази для рук (силиконовый крем) для предотвращения химических ожогов.
5.2.4 Для работников, занятых на подземных работах (проходка, очистная выемка, бурение, ВР, доставка руды), дополнительно предусматривают:
- изолирующие самоспасатели (в условиях возможной загазованности после ВР или нарушения вентиляции);
- аккумуляторные головные светильники;
- средства защиты от падения с высоты (предохранительные пояса с лямочными ремнями) при работах на уступах, кровле, в очистных забоях.
5.2.5 Безопасное проведение ВР должно предусматривать:
- обязательное наличие у взрывников и их помощников персональных устройств для подрыва зарядов, сумок для хранения ВМ и электродетонаторов, изолирующих самоспасателей;
- проведение анализа воздуха в забое после взрыва на содержание ядовитых газов (CO, NO2) перед допуском людей;
- исключение доступа посторонних лиц в опасную зону при заряжании и взрывании (выставление постов охраны, аншлагов).
5.2.6 При ведении работ в зонах с возможным проявлением горного давления (удароопасные участки) персонал должен быть ознакомлен под подпись с мероприятиями по безопасному ведению работ (выбуривание разгрузочных щелей, крепление специальными стойками). Работы на таких участках проводят под контролем горного мастера и маркшейдера.
5.2.7 Работники, занятые на подземных горных работах, а также на участках переработки, связанных с воздействием производственной пыли и иных вредных производственных факторов, должны проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры.
Категории работников, подлежащих медицинским осмотрам, и периодичность их проведения устанавливают в соответствии с законом [2], перечнем [5], порядком [6].
5.2.8 В целях профилактики профессиональных заболеваний, обусловленных воздействием пыли и химических реагентов, работников обеспечивают лечебно-профилактическим питанием или молоком (иными равноценными продуктами) в соответствии с перечнем производств, профессий и должностей, утверждаемым в установленном порядке.
5.2.9 При производстве работ, связанных с возможным выделением пыли лопаритового концентрата (сушка, грохочение, упаковка), обязательно применение местных аспирационных систем и пылеулавливающих установок (циклоны, фильтры). Запрещается работа указанного оборудования при отключенной или неисправной аспирации.
5.2.10 Работники, занятые на погрузочно-разгрузочных работах и управлении грузоподъемными механизмами, должны иметь соответствующую квалификацию, пройти обучение и инструктаж по охране труда, иметь удостоверения стропальщиков (при необходимости).
5.2.11 Все работники, допускаемые к самостоятельной работе на объектах обогащения и подземных горных работах, должны быть ознакомлены с требованиями безопасного ведения работ, что фиксируется в журнале инструктажа на рабочем месте. Требования настоящего стандарта должны быть учтены в инструкциях по безопасному ведению работ по добыче и обогащению лопаритовой руды.
5.3 Общие требования к организации процессов
Организация процессов добычи и обогащения лопаритовых руд должна обеспечивать:
- соблюдение требований промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды;
- выполнение технологических процессов в соответствии с технологическими регламентами;
- производственный контроль качества продукции;
- рациональное использование минерального сырья, энергетических и материальных ресурсов;
- прослеживаемость технологических операций и результатов производственного контроля;
- стабильность технологических режимов и качества выпускаемой продукции.
При выборе технологических и организационных решений учитывают применимые положения справочника [1].
6 Общие положения
6.1 Свойства лопаритовой руды
6.1.1 При организации процессов добычи, транспортирования, хранения, дробления, измельчения и обогащения лопаритовой руды должны учитываться:
- минералогический и химический состав руды;
- гранулометрический состав;
- физико-механические свойства;
- содержание полезных компонентов, сопутствующих компонентов и вредных примесей;
- степень раскрытия полезных минералов;
- влажность и склонность руды к смерзанию, слеживанию и пылеобразованию;
- природная радиоактивность;
- изменчивость состава и технологических свойств руды в пределах месторождения и отдельных участков добычи.
6.1.2 Состав, свойства и технологические характеристики лопаритовой руды устанавливают по имеющимся геологическим, минералогическим, химическим, радиометрическим и минералого-технологическим данным. При недостаточности указанных данных проводят исследования и испытания представительных проб в объеме, необходимом для выбора или корректирования технологических процессов.
6.1.3 Результаты исследований лопаритовой руды используют при:
- выборе технологической схемы и режимов переработки;
- выборе и расчете технологического оборудования;
- формировании и усреднении рудопотоков;
- установлении требований к транспортированию и хранению руды;
- организации производственного контроля;
- разработке мероприятий по охране труда, промышленной, экологической и радиационной безопасности.
6.1.4 При изменении состава или технологических свойств поступающей руды, способном повлиять на показатели обогащения, качество получаемой продукции или безопасность производственных процессов, технологические режимы должны быть скорректированы в порядке, установленном технологическим регламентом предприятия.
6.1.5 Лопаритовая руда не относится к взрывоопасным материалам. Токсикологические, пылевые и радиационные характеристики руды, а также необходимость применения специальных мер безопасности должны устанавливаться на основании результатов исследований и требований действующих нормативных документов.
6.2 Лопаритовый концентрат
6.2.1 Лопаритовый концентрат является продуктом обогащения лопаритовой руды. Его химические, токсикологические, пылевые и радиационные характеристики должны устанавливаться нормативной и технической документацией на продукцию и подтверждаться результатами испытаний.
6.2.2 Класс опасности лопаритового концентрата по степени воздействия на организм устанавливают в соответствии с ГОСТ 12.1.007 на основании результатов токсиколого-гигиенической оценки.
6.2.3 При обращении с лопаритовым концентратом должны учитываться его радиационные характеристики.
Контроль содержания природных радионуклидов и оценку радиационного воздействия осуществляют в соответствии с программой производственного радиационного контроля, требованиями [7], законом [8], правилами [9].
6.3 Технологическая схема обогащения лопаритовой руды 
6.3.1 Технологическая схема обогащения лопаритовой руды устанавливается технологическим регламентом предприятия и должна обеспечивать получение лопаритового концентрата, соответствующего требованиям нормативной и технической документации.
6.3.2 Состав и последовательность технологических операций определяются особенностями перерабатываемой руды, применяемой технологией обогащения и требованиями к качеству готовой продукции.
6.4 Организационное обеспечение производственных процессов
6.4.1 Организацию производства лопаритового концентрата осуществляют на основании технического проекта разработки месторождения, иной проектной документации и технологических регламентов с соблюдением требований законов [8], [10], норм и правил [11], законов [12], [13], а также требований настоящего стандарта.
6.4.2 На предприятии должны быть организованы:
- система управления промышленной безопасностью – в случаях, установленных законом [12];
- система управления охраной труда – в соответствии с законом [2];
- производственный экологический контроль – в соответствии с законом [13] и ГОСТ Р 56062;
- производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности – в соответствии с законом [12];
- производственный радиационный контроль – в случаях, установленных законом [8] и правилами [9].
6.4.3 Опасные производственные объекты, используемые при производстве лопаритового концентрата, подлежат идентификации и регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии с законом [12] и правилами [14].
Эксплуатацию опасных производственных объектов осуществляют в соответствии с проектной документацией, технологическими регламентами и требованиями федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.
6.4.4 Для основных технологических процессов, а также для вспомогательных процессов в случаях, предусмотренных нормативными требованиями, проектной документацией или решениями организации, разрабатывают и утверждают технологические регламенты. Вспомогательные процессы, для которых разработка технологических регламентов не предусмотрена, а также обслуживающие процессы регламентируют соответствующими производственными и эксплуатационными документами.
6.4.5 Производственные процессы должны быть обеспечены нормативной, технологической и эксплуатационной документацией, необходимой для их безопасного и эффективного выполнения.

7 Требования к организации основных технологических процессов добычи и обогащения 

7.1 Общие положения
7.1.1 Требования к организации основных технологических процессов добычи и обогащения лопаритовых руд, классифицированных в соответствии с 5.1, установлены:
- для процессов добычи лопаритовой руды – в соответствии с 7.2;
- для процессов обогащения лопаритовой руды – в соответствии с 7.3.
7.1.2 Состав и последовательность технологических операций, применяемые способы и оборудование, количественные значения технологических параметров, режимы работы, периодичность контроля, требования к резервированию и допустимые пределы изменения параметров устанавливают проектной документацией, технологическими регламентами и паспортами соответствующих работ (процессов), а характеристики оборудования – эксплуатационной документацией изготовителей.
Указанные документы разрабатывают с учетом горно-геологических условий, состава и технологических свойств перерабатываемого сырья, результатов исследований и испытаний, данных промышленной эксплуатации и требований к качеству продукции.
В технологических регламентах должны устанавливаться порядок ведения процессов, их контроля, документирования, корректирования и действий персонала при отклонении контролируемых параметров от установленных значений.
7.1.3 Операции, непосредственно входящие в состав основного технологического процесса и выполняемые для обеспечения его последовательного осуществления, устанавливают и документируют в составе этого процесса.
Централизованно выполняемые операции, обеспечивающие несколько основных технологических процессов, относят к соответствующим вспомогательным или обслуживающим процессам и регламентируют согласно требованиям разделов 8 и 9.
7.1.4 Эффективность технологических процессов оценивают на основании анализа технологических показателей, извлечения и потерь полезных компонентов, качества выпускаемой продукции, расхода ресурсов и соблюдения установленных технологических режимов.
Результаты оценки должны использоваться для корректирования технологических процессов и совершенствования технологических регламентов.
7.2 Требования к организации горных работ
7.2.1 Проходческие работы
Проходку горизонтальных, наклонных и вертикальных выработок осуществляют по утвержденной проектной документацией на проходку, в которой определяют форму и размеры сечения, тип крепи, параметры БВР, способ проветривания и порядок уборки породы. 
7.2.2 Подготовка забоя к работе 
Перед началом каждого проходческого цикла (бурения шпуров) в забое выполняют следующие обязательные операции:
- приведение кровли и бортов выработки в безопасное состояние путем оборки отслоившихся пород (заколов) с применением ручного или механизированного инструмента. Неподдающиеся оборке отслоившиеся куски породы должны быть подкреплены, обозначены маячками (выделяющимися на общем фоне метками) и при возможности ограждены;
- установка предохранительных стоек в количестве и по схеме, предусмотренным паспортом крепления и управления кровлей, для предупреждения обрушений кровли в процессе бурения и заряжания;
- визуальный осмотр забоя с целью выявления незаряженных шпуров (скважин) из предыдущих циклов (так называемых «стаканов») и проверка отсутствия в них остатков ВМ. При обнаружении остатков ВМ «стаканы» должны быть промыты водой и закрыты деревянными пробками. Бурение в «стаканы» запрещается.
- перед допуском людей проводят анализ воздуха в забое. Содержание ядовитых и горючих газов в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно-допустимых концентраций, установленных ГОСТ 12.1.005, нормами и правилами [11], санитарными правилами [7].
По окончании подготовки забоя в журнал осмотра рабочих мест (или ином документе, установленном локальным регламентом) вносят запись с указанием даты, времени и подписи лица, ответственного за безопасное состояние забоя.
7.2.3 Буровые работы
7.2.3.1 Буровые работы при добыче лопаритовой руды выполняют в соответствии с типовыми паспортами БВР, утвержденными главным инженером рудника.
7.2.3.2 Эксплуатацию бурового оборудования (перфораторов, буровых машин, установочных приспособлений) осуществляют в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей и требованиями промышленной безопасности. Применяемое оборудование должно обеспечивать заданные паспортом БВР параметры бурения.
7.2.3.3 Параметры бурения шпуров (глубина, диаметр, количество, расположение) определяют паспортом БВР в зависимости от горно-геологических условий и применяемого оборудования. 
7.2.3.4 После завершения бурения шпуры продувают сжатым воздухом для удаления буровой мелочи.
7.2.3.5 Оборудование, инструмент и коммуникации (шланги подачи воды и воздуха) после окончания буровых работ убирают из забоя и размещают в безопасных местах, исключающих повреждение при последующих ВР.
7.2.4 Заряжание и взрывные работы
7.2.4.1 ВР при добыче лопаритовой руды проводят в соответствии с:
- нормами и правилами [15];
- порядком ведения ВР, утвержденным главным инженером рудника;
- паспортом БВР;
- схемой выставления постов охраны при ВР;
- графиком ведения ВР и очередности взрывания.
7.2.4.2 Основанием для производства ВР на предприятии является наличие следующих документов:
- лицензии на применение ВМ промышленного назначения;
- разрешения на ведение работ с ВМ промышленного назначения;
- локальной проектной и нормативно-технической документации (проектов БВР, паспортов, схем).
7.2.4.3 Готовность забоя к ВР определяет горный мастер участка, на котором проводят горные работы. Допуск к производству ВР осуществляет горный мастер участка ВР или горный мастер соответствующего участка. Перед допуском проводят анализ воздуха на наличие ядовитых и горючих газов.
7.2.4.4 Виды ВМ и средств инициирования, способы заряжания и параметры зарядов устанавливают проектной документацией, паспортом БВР и технологическим регламентом с учетом горно-геологических условий и требований безопасности. Применяемые ВМ и средства инициирования должны соответствовать требованиям нормативной и технической документации на соответствующую продукцию.
7.2.4.5 ВР ведут во взрывную смену и (или) в междусменный перерыв. Очередность взрывания забоев определяют графиком, утвержденным главным инженером рудника.
7.2.4.6 При возникновении аварий, инцидентов или случаев утраты ВМ работы в забое (на участке) немедленно приостанавливают. Дальнейшие действия выполняют в соответствии с планом ликвидации аварий и локальным регламентом предприятия по обращению с ВМ.
7.2.5 Проветривание забоев при выполнении горных работ
7.2.5.1 Проветривание забоев осуществляют в соответствии с проектной документацией, паспортами проветривания и технологическими регламентами. В указанных документах устанавливают способ и схему проветривания, расчетное количество воздуха, состав и размещение вентиляционного оборудования, режимы его работы и порядок контроля состава рудничного воздуха.
7.2.5.2 Производительность и режим работы вентиляторов местного проветривания устанавливают паспортом проветривания на основании расчета воздухораспределения с учетом длины и сечения выработки, применяемой технологии, выделения вредных веществ и требований промышленной безопасности.
7.2.5.3 Подача воздуха к забоям должна обеспечивать поддержание состава и параметров рудничного воздуха в установленных пределах. Требования к централизованному общешахтному проветриванию, включая состав, производительность, резервирование, контроль и реверсирование главных вентиляторных установок, принимают в соответствии с проектной документацией, эксплуатационной документацией оборудования и подразделом 8.5.
Необходимость подогрева подаваемого воздуха и его параметры устанавливают проектной документацией и технологическим регламентом с учетом климатических условий, условий эксплуатации оборудования и необходимости предотвращения обмерзания.
7.2.5.4 Состав, размещение и характеристики вентиляционных сооружений, предназначенных для распределения воздуха и изоляции отработанного пространства, устанавливают проектной документацией и паспортами проветривания.
7.2.5.5 Объем, порядок и периодичность контроля количества и распределения воздуха, состава рудничной атмосферы и аэродинамического состояния вентиляционной сети устанавливают в документации по организации вентиляционного контроля с учетом проектной документации, технологического регламента и требований промышленной безопасности. Результаты контроля документируют.
7.2.6 Уборка горной массы и транспортирование
7.2.6.1 Доставку подземной руды от забоев до приемного бункера обогатительной фабрики осуществляют с использованием транспортного оборудования, предусмотренного проектной документацией (вагонетки, электровозы, скреперные лебедки, перегрузочные устройства).
7.2.6.2 Перед началом работ в горной выработке кровлю и борта приводят в безопасное состояние. Оборку отслоившихся пород (заколов) выполняют вручную или механизированным способом с использованием средств, предусмотренных паспортом крепления и управления кровлей.
7.2.6.3 Уборку горной массы из очистного забоя (крыла лавы) и транспортирование по выработкам выполняют в соответствии с технологическими схемами, утвержденными главным инженером рудника.
7.2.6.4 Движение порожних и груженых составов, а также маневровые работы при погрузке и разгрузке производят по утвержденным схемам откатки.
7.2.6.5 Все транспортные операции (включая скреперование, откатку электровозами, разгрузку в рудоспуски и приемные бункера) должны исключать травмирование персонала и повреждение оборудования. Зоны работы транспортных механизмов обозначают знаками безопасности и при необходимости ограждают.
7.2.7 Крепление выработок
7.2.7.1 Решение о креплении выработок принимают на основании фактических горно-геологических условий.
7.2.7.2 Крепление выработок выполняют в соответствии с разработанной проектной документацией, технологическими регламентами конкретного предприятия и паспортами крепления и управления кровлей.
7.2.7.3 Добычу руды осуществляют в соответствии с техническим проектом, как правило, сплошной системой отработки с регулярными внутриблоковыми целиками.
7.2.7.4 Количество внутриблоковых целиков и расстояние между ними определяют проектной документацией на основании расчетов устойчивости кровли с учетом горно-геологических условий.
7.2.7.5 Для поддержания кровли в забоях на уступе, где наиболее напряженный массив, устанавливают деревянные стойки, в соответствии с паспортом крепления и управления кровлей.
7.2.8 Требования к организации добычных (очистных) работ
7.2.8.1 Очистную выемку лопаритовой руды начинают только после выполнения всех мероприятий, предусмотренных техническим проектом и проектной документацией на отработку очистного блока, а также после принятия всех необходимых мер по обеспечению безопасности.
7.2.8.2 Добычные работы проводят в соответствии с утвержденной системой разработки и проектной документацией на отработку очистного блока, в которой определяют:
- параметры очистного забоя (длина лавы, высота уступа, ширина целиков);
- порядок отбойки руды (буровзрывной способ, параметры сетки шпуров);
- способы доставки отбитой руды из очистного забоя;
- способы поддержания кровли и управления горным давлением;
- мероприятия по безопасному ведению работ в очистном забое.
7.2.8.3 При ведении очистных работ проводят проверку устойчивости кровли забоя и стенок выработок с периодичностью и в случаях, установленных проектной документацией на отработку очистного блока, паспортом крепления и управления кровлей и технологическим регламентом, а также при выявлении признаков изменения состояния массива.
7.2.8.4 Запрещается ведение очистных работ:
- при наличии отслоений пород кровли, не приведенных в безопасное состояние;
- при нарушении параметров крепления, установленных паспортом;
- при зависании горной массы в выпускных отверстиях (дучках) без надлежащего перекрытия;
- в отработанных очистных камерах.
7.2.8.5 При отработке лопаритовых руд с применением БВР в очистных забоях:
- параметры БВР (глубина и диаметр шпуров, расход взрывчатых веществ, очередность взрывания) определяются проектной документацией на отработку очистного блока;
- взрывание зарядов в очистных забоях проводят по графику, утвержденному главным инженером рудника;
- после каждого взрыва проводят проветривание очистного забоя с контролем состава воздуха перед допуском людей.
7.2.8.6 Доставку отбитой руды из очистного забоя осуществляют с использованием средств механизации, предусмотренных проектом (скреперные лебедки, самоходные вагоны, конвейеры, погрузочно-доставочные машины, самосвалы), в соответствии с утвержденной технологической схемой.
7.2.8.7 Подходные выработки к отработанным очистным камерам должны быть надежно перекрыты.
7.2.9 Требования к технологическому обеспечению горных работ
7.2.9.1 Требования настоящего подраздела применяют к операциям технологического обеспечения горных работ, выполняемым в подземных горных выработках в связи с проходческими и добычными операциями. Общие требования к организации соответствующих вспомогательных процессов установлены в подразделе 8.5.
7.2.9.2 Прокладка сетей (трубопроводов, рельсов, кабелей)
Прокладку транспортных и инженерных сетей в подземных выработках осуществляют в соответствии с проектной документацией и требованиями промышленной безопасности.
Рельсовые пути для откатки должны соответствовать проектной документации; содержание путей в исправном состоянии обеспечивается службой путевого хозяйства.
Трубопроводы (водоотливные, противопожарные, пневматические) прокладывают с соблюдением требований к герметичности соединений, уклонов и обеспечению доступа для обслуживания. На трубопроводы наносят окраску.
Кабельные линии электроснабжения и связи прокладывают в соответствии с правилами [16], с применением сетей с изолированной нейтралью для подземных выработок. Кабели должны быть защищены от механических повреждений.
7.2.9.3 Перемещение материалов и оборудования (подъемные установки)
Подъемные установки (клети, скипы, подъемные машины) должны обеспечивать заданную проектом производительность и безопасность перемещения людей, материалов и оборудования.
Эксплуатацию подъемных установок осуществляют в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей и требованиями промышленной безопасности. Подъемные машины оснащают средствами контроля скорости, защитой от переподъема и системами сигнализации.
Перемещение материалов и оборудования по подземным выработкам (в том числе крупногабаритного) проводят по утвержденным схемам и с применением грузозахватных приспособлений, прошедших испытания.
Запрещается перемещение грузов при неисправных тормозных устройствах, ограничителях скорости или сигнальных системах.
7.2.9.4 Сварочные работы
Электросварочные и газосварочные работы в подземных выработках проводят по наряду-допуску, оформленному в установленном порядке.
К выполнению сварочных работ допускают лиц, прошедших специальное обучение, аттестацию и имеющие удостоверение сварщика.
Перед началом сварочных работ в подземной выработке проверяют состав воздуха (отсутствие взрывоопасных газов), место проведения работ обеспечивают средствами пожаротушения (огнетушители, ящик с песком, пожарный рукав).
Зону проведения сварочных работ ограждают и обозначают предупредительными знаками. Продолжительность и порядок наблюдения за местом проведения работ после их окончания устанавливают нарядом-допуском и локальной инструкцией с учетом условий выполнения работ и требований пожарной безопасности.
7.2.9.5 Водоотведение при выполнении горных работ
Сбор и отведение шахтных (рудничных) вод непосредственно при выполнении проходческих и добычных операций организуют в соответствии с проектной документацией и технологическим регламентом с учетом расчетного водопритока и режима горных работ.
Производительность, состав рабочего и резервного насосного оборудования и допустимую продолжительность его неработоспособности устанавливают проектной документацией с учетом расчетного водопритока, категории надежности и требований безопасного ведения работ.
Количество и вместимость водосборников определяют проектной документацией на основании расчетного водопритока, режима работы водоотливных установок и условий их очистки и технического обслуживания.
Состав, пропускную способность и оснащение водоотливных трубопроводов устанавливают проектной документацией с учетом расчетного расхода воды, давления, условий прокладки и безопасной эксплуатации.
Водоотливные установки оснащают средствами контроля, сигнализации, автоматической защиты и, при необходимости, диспетчеризации в составе, установленном проектной и эксплуатационной документацией.
Эксплуатация водоотливных установок при неисправности предусмотренных средств контроля, сигнализации и защиты, либо при нарушении герметичности трубопроводов не допускается. Общие требования к организации водоотлива как вспомогательного процесса принимают в соответствии с подразделом 8.5.
7.2.10 Режим горных работ
7.2.10.1 Режим горных работ устанавливают проектной документацией и технологическими регламентами с учетом принятой системы разработки, производственной мощности, порядка выполнения БВР, требований к проветриванию, транспортированию горной массы и безопасному допуску работников в горные выработки.
7.2.10.2 Последовательность и продолжительность операций проходческого и добычного циклов должны обеспечивать:
- безопасное выполнение БВР;
- проветривание и контроль состава рудничного воздуха;
- осмотр и приведение горных выработок в безопасное состояние;
- безопасное транспортирование и выдачу горной массы;
- согласованность работы рудника и обогатительной фабрики.
7.2.10.3 На участках, опасных по проявлениям горного давления, должны быть организованы наблюдения, оценка состояния массива и выполнение предусмотренных проектной документацией мер по предупреждению динамических проявлений. Способы и параметры таких мер устанавливают на основании геомеханических данных и категории опасности участка.
7.3 Требования к организации процессов обогащения
7.3.1 Общие положения
7.3.1.1 Процессы обогащения лопаритовой руды организуют в соответствии с технологической схемой, выбранной, обоснованной и документированной в соответствии с требованиями 6.3.
7.3.1.2 Состав и последовательность операций обогащения, применяемые методы разделения, оборудование, направления движения промежуточных продуктов и параметры процессов устанавливают проектной документацией и технологическим регламентом.
Перечень возможных операций обогащения приведен в 7.3.2–7.3.4. Наличие и последовательность операций устанавливают проектной документацией и технологическим регламентом.
7.3.1.3 Организация процессов обогащения должна обеспечивать:
- получение лопаритового концентрата установленного качества;
- требуемое извлечение целевых компонентов;
- снижение потерь целевых компонентов с промежуточными продуктами и отходами;
- устойчивость процесса при изменении свойств исходной руды;
- рациональное использование воды, энергетических и материальных ресурсов;
- возможность контроля и корректирования технологических процессов.
7.3.1.4 В местах, определенных проектной документацией и технологическим регламентом, должны быть предусмотрены средства измерений, опробования, учета потоков, сигнализации, блокировки и автоматизированного управления.
Перечень контролируемых параметров, места и периодичность контроля, допустимые пределы их изменения и действия при отклонениях устанавливают с учетом устойчивости процесса и необходимости своевременного предупреждения выпуска продукции несоответствующего качества.
7.3.1.5 При выявлении изменений минералогического, гранулометрического или химического состава руды, влияющих на показатели обогащения, должна проводиться оценка необходимости корректирования технологической схемы и режимов процессов.
7.3.2 Подготовительные работы
7.3.2.1 Дробление
Дробление лопаритовой руды организуют с целью получения продукта крупности, требуемой для последующих операций, при ограничении переизмельчения и образования пылевидных фракций.
Число стадий дробления, крупность питания и продуктов, применяемое оборудование и параметры процесса устанавливают проектной документацией и технологическим регламентом с учетом свойств руды и требований последующих операций.
До подачи лопаритовой руды в дробильное оборудование должны быть предусмотрены организационные и технические меры по обнаружению и удалению ВМ, средств взрывания, металлических предметов и иных посторонних включений. Состав и порядок применения средств обнаружения и удаления таких включений устанавливают проектной документацией и технологическим регламентом.
При обнаружении в руде ВМ, средств инициирования или иных предметов, способных создать угрозу безопасной эксплуатации дробильного оборудования, подачу руды и процесс дробления прекращают, опасную зону ограждают и сообщают об обнаружении лицу, ответственному за безопасное ведение работ. Дальнейшие действия с обнаруженными ВМ и средствами инициирования выполняют работники, имеющие право на выполнение соответствующих работ, в соответствии с требованиями норм и правил [15] и документацией организации.
При необходимости после операций дробления предусматривают грохочение. Надрешетный продукт направляют на повторное дробление на соответствующей стадии до достижения установленной крупности. Подрешетный продукт направляют на последующую операцию или на промежуточное складирование.
Для обеспечения непрерывности и согласованности смежных технологических операций, а также усреднения питания в технологической схеме дробления при необходимости предусматривают приемные и промежуточные склады, бункеры или иные накопительные емкости для исходной руды и продуктов отдельных стадий дробления. Их состав, вместимость и режим эксплуатации устанавливают проектной документацией и технологическим регламентом с учетом производительности смежных операций и требуемой продолжительности запаса. Складирование должно исключать смешение партий, если оно может привести к ухудшению технологических показателей, а также загрязнение, потери руды и неконтролируемое пылеобразование.
7.3.2.2 Измельчение
Измельчение проводят до степени раскрытия минеральных компонентов, необходимой для эффективного выполнения последующих операций обогащения, при ограничении переизмельчения и шламообразования.
Число стадий измельчения, применение открытого или замкнутого цикла, тип оборудования, крупность продуктов и параметры процесса устанавливают проектной документацией и технологическим регламентом с учетом состава и технологических свойств руды, требуемой степени раскрытия минеральных компонентов, результатов испытаний обогатимости и данных промышленной эксплуатации.
Контроль процесса осуществляют по показателям, характеризующим крупность продуктов, нагрузку на оборудование и, при мокром измельчении, параметры пульпы.
7.3.2.3 Грохочение
Грохочение применяют для разделения материала по крупности, подготовки питания последующих операций и контроля крупности продуктов дробления и измельчения.
Место грохочения в технологической схеме, крупность разделения, число стадий, тип оборудования и параметры процесса устанавливают проектной документацией и технологическим регламентом.
Показатели эффективности грохочения, методы их определения и периодичность контроля устанавливают технологическим регламентом с учетом характеристик перерабатываемого материала и принятой технологической схемы.
7.3.2.4 Классификация
Классификацию применяют для разделения измельченного материала по крупности или скорости осаждения и подготовки продуктов к последующим операциям обогащения.
Способ классификации, применяемое оборудование, место операции в технологической схеме и направления продуктов классификации устанавливают проектной документацией и технологическим регламентом.
Контролю подлежат параметры пульпы, поступающей на классификацию, и показатели получаемых продуктов, включая при необходимости плотность или содержание твердого в питании, крупность слива и характеристики песковой фракции.
Перечень контролируемых показателей и допустимые пределы их изменения устанавливают технологическим регламентом.
7.3.3 Основные процессы обогащения
7.3.3.1 Гравитационное обогащение
Гравитационное обогащение применяют для разделения минеральных компонентов, различающихся по плотности и другим параметрам, определяющим их движение в гравитационном поле.
Необходимость применения процесса, его место в технологической схеме, число стадий и параметры устанавливают проектной документацией и технологическим регламентом с учетом минералогического состава и технологических свойств руды, результатов технологических испытаний и данных промышленной эксплуатации. 
Направления концентратов, промпродуктов и хвостов устанавливают технологической схемой.
При необходимости подготовки продукта по крупности перед последующей операцией предусматривают грохочение или классификацию. Цель и крупность разделения устанавливают технологическим регламентом.
Эффективность процесса контролируют по содержанию и извлечению целевых компонентов, качеству получаемых продуктов и данным технологического баланса. Периодичность опробования устанавливают с учетом продолжительности операций и изменчивости процесса и должна обеспечивать своевременное выявление отклонений.
7.3.3.2 Флотация 
Флотацию применяют для селективного разделения минеральных компонентов на основании различий их физико-химических поверхностных свойств.
Необходимость применения флотации, ее место в технологической схеме, состав операций и параметры процесса устанавливают проектной документацией и технологическим регламентом с учетом минералогического состава и технологических свойств исходной руды, результатов ранее выполненных исследований и испытаний, а также данных промышленной эксплуатации.
Состав и расход реагентов, концентрацию рабочих растворов, порядок их приготовления, дозирования и подачи устанавливают технологическим регламентом с учетом свойств исходной руды и промежуточных продуктов, характеристик технологической воды и требований к качеству получаемых продуктов.
Направления пенного и камерного продуктов устанавливают технологической схемой.
Контролируемые показатели процесса, включая при необходимости крупность питания, плотность пульпы, показатели реагентного режима и качество продуктов, устанавливают технологическим регламентом.
7.3.3.3 Магнитная сепарация
Магнитную сепарацию применяют для разделения минеральных компонентов, различающихся по магнитным свойствам.
Необходимость применения магнитной сепарации, ее место в технологической схеме, сухой или мокрый способ сепарации, число стадий и параметры процесса устанавливают проектной документацией и технологическим регламентом с учетом минералогического состава и технологических свойств руды, результатов технологических исследований и данных промышленной эксплуатации. 
Направления магнитного и немагнитного продуктов устанавливают технологической схемой.
Эффективность процесса контролируют по содержанию целевых компонентов и контролируемых примесей в продуктах сепарации.
7.3.3.4 Электрическая сепарация
Электрическую сепарацию применяют для разделения минеральных компонентов, различающихся по электрическим свойствам.
Необходимость применения процесса, его место в технологической схеме, число стадий и параметры устанавливают проектной документацией и технологическим регламентом с учетом минералогического состава и технологических свойств руды, результатов испытаний обогатимости и данных промышленной эксплуатации. 
Направления продуктов электрической сепарации устанавливают технологической схемой.
Эффективность процесса контролируют по содержанию целевых компонентов и контролируемых примесей в продуктах сепарации.
7.3.4 Обезвоживание, сушка и непосредственно связанные технологические операции
7.3.4.1 Обезвоживание и сушка
Обезвоживание и сушку продуктов обогащения применяют для достижения влажности, необходимой для выполнения последующих технологических операций, транспортирования, упаковывания или обеспечения требований к готовой продукции.
Необходимость применения, способы обезвоживания и сушки, применяемое оборудование и параметры процессов устанавливают проектной документацией и технологическим регламентом.
При выполнении процессов контролируют влажность продуктов и параметры, влияющие на безопасность и качество, включая при термической сушке температуру продукта и теплоносителя, состояние вентиляции и аспирационных систем.
Жидкую фазу, образующуюся при обезвоживании, направляют в водно-шламовую систему, на повторное использование или очистку в соответствии с проектной документацией.
7.3.4.2 Упаковывание и маркировка
Лопаритовый концентрат упаковывают в тару, обеспечивающую сохранность продукции, предотвращение ее потерь, увлажнения, загрязнения и пылеобразования при хранении и транспортировании.
Вид тары, номинальную массу упаковочной единицы и порядок упаковывания устанавливают нормативной и технической документацией на продукцию и условиями договора поставки.
На каждую упаковочную единицу наносят маркировку, содержащую:
- наименование продукции;
- наименование или товарный знак изготовителя;
- обозначение нормативной или технической документации на продукцию;
- номер партии;
- массу нетто;
- дату изготовления или упаковывания;
- сведения, обеспечивающие идентификацию упаковочной единицы;
- манипуляционные и предупредительные знаки, предусмотренные нормативными требованиями и документацией на продукцию.
Маркировка должна быть разборчивой, стойкой к воздействию условий хранения и транспортирования и сохраняться в течение установленного срока хранения продукции.
7.3.4.3 Аспирация и пылеулавливание
В местах возможного выделения пыли должны быть предусмотрены герметизация оборудования, местная аспирация и очистка удаляемого воздуха.
Эксплуатация оборудования, являющегося источником пылевыделения, при отключенной или неисправной аспирационной системе не допускается.
Аспирационные системы должны быть сблокированы с технологическим оборудованием. Контроль их работы осуществляют по показателям, установленным проектной документацией и технологическим регламентом. При централизованной организации аспирации и пылеулавливания применяют требования подраздела 8.5; требования к поддержанию систем в работоспособном состоянии принимают также в соответствии с 9.6.3.
7.3.4.4 Водно-шламовое хозяйство и обеспечение технологическими средами
Требования к организации водно-шламового хозяйства и оборотного водоснабжения принимают в соответствии с подразделом 8.4, а к централизованному обеспечению сжатым воздухом и иными технологическими средами – в соответствии с подразделом 8.5.
7.3.4.5 Перемещение сырья и продуктов обогащения
Системы перемещения руды, промежуточных продуктов, пульпы и готового концентрата должны обеспечивать согласованную производительность технологических операций, исключение потерь, смешения продуктов, просыпей, утечек и неконтролируемого пылеобразования.
Способы перемещения и применяемое оборудование устанавливают проектной документацией с учетом физического состояния, крупности, влажности и других характеристик транспортируемого продукта.
Насосные установки для транспортирования пульпы и технологических жидкостей должны быть оснащены средствами контроля, сигнализации и защиты, обеспечивающими контроль их рабочего состояния и своевременное выявление нарушений подачи.
Контролю подлежат предусмотренные проектной документацией параметры, включая при необходимости давление, расход, уровень жидкости в приемных емкостях, состояние привода и наличие утечек.
Для насосных установок, остановка которых может привести к нарушению технологического процесса или аварийной ситуации, предусматривают резервирование и порядок включения резервного оборудования.

8 Требования к организации вспомогательных процессов добычи и обогащения 

8.1 Приготовление и применение реагентов
8.1.1 Номенклатуру реагентов, их назначение и условия применения устанавливают проектной документацией и технологическим регламентом с учетом минералогического состава и технологических свойств перерабатываемой руды, принятой технологической схемы, результатов ранее выполненных исследований и испытаний, а также данных промышленной эксплуатации. При недостаточности имеющихся данных проводят дополнительные испытания в объеме, необходимом для обоснования реагентного режима.
8.1.2 Требования к качеству реагентов устанавливают в нормативной и технической документации на соответствующие реагенты. Концентрации рабочих растворов, температуру и последовательность их приготовления, нормы расхода, порядок дозирования и точки подачи устанавливают технологическим регламентом.
8.1.3 Приготовление, хранение и подачу реагентов организуют раздельно с учетом их физико-химических свойств и совместимости. Должны быть предусмотрены меры, исключающие смешение несовместимых веществ, утечки, просыпи, переполнение емкостей и несанкционированный доступ.
8.1.4 Оборудование реагентного хозяйства должно обеспечивать приготовление и дозирование реагентов с заданной точностью и быть оснащено необходимыми средствами контроля, сигнализации и блокировки. Состав контролируемых параметров и средств автоматизации устанавливают проектной документацией и технологическим регламентом.
8.1.5 При поступлении реагентов проводят входной контроль, а в процессе приготовления и применения – операционный контроль их качества, концентрации и расхода. Результаты контроля регистрируют с обеспечением прослеживаемости партий реагентов.
8.1.6 Хранение, транспортирование и применение реагентов, а также удаление просыпей и проливов осуществляют с соблюдением требований безопасности, установленных документацией на реагенты, проектной документацией и инструкциями по безопасному ведению работ.
8.2 Организация контроля качества сырья, промежуточных и конечных продуктов
8.2.1 На предприятии должна быть организована система входного, операционного и приемочного контроля лопаритовой руды, промежуточных продуктов обогащения, лопаритового концентрата, хвостов и технологических сред.
8.2.2 Номенклатуру и допустимые значения показателей качества лопаритового концентрата устанавливают нормативной и технической документацией на продукцию и условиями договора на поставку.
Контролируемые показатели лопаритовой руды и промежуточных продуктов устанавливают проектной документацией и технологическим регламентом с учетом минералогического состава, технологических свойств и изменчивости руды.
8.2.3 Контролю подлежат показатели, необходимые для:
- оценки качества руды, поступающей на обогащение;
- управления технологическим процессом;
- определения извлечения и потерь полезных компонентов;
- подтверждения соответствия лопаритового концентрата установленным требованиям;
- контроля качества хвостов и технологических вод.
Перечень показателей может включать содержание полезных компонентов и регламентируемых примесей, массовую долю воды, гранулометрический и минералогический состав, плотность пульпы, показатели технологической воды, а также радиационные показатели в случаях, предусмотренных нормативной и технической документацией.
8.2.4 Точки контроля, контролируемые показатели, способы и периодичность отбора проб устанавливают в схеме технологического контроля и технологическом регламенте с учетом изменчивости свойств руды, продолжительности технологического цикла, производительности оборудования и требуемой достоверности результатов.
8.2.5 Отбор и подготовку проб руд и концентратов цветных металлов проводят в соответствии с ГОСТ 14180. Для пульп, растворов, технологических вод и иных объектов контроля применяют методы, установленные нормативными документами и аттестованными методиками, обеспечивающими представительность проб.
8.2.6 План отбора проб должен устанавливать контролируемый продукт, места и способы отбора, количество и массу точечных проб, порядок формирования объединенной пробы, ее сокращения, маркирования, хранения и передачи на испытания.
8.2.7 Подготовку проб к испытаниям выполняют в соответствии с ГОСТ 14180 и требованиями применяемой методики анализа. Подготовка проб включает, в зависимости от объекта и метода испытаний, объединение, сокращение, дробление, измельчение и истирание до крупности, установленной методикой анализа, а также перемешивание, деление и высушивание проб.
8.2.8 Испытания проводят стандартизованными или аттестованными методами с применением средств измерений и испытательного оборудования, обеспечивающих требуемые показатели точности. Средства измерений должны проходить поверку или калибровку в установленном порядке.
8.2.9 Контроль точности результатов испытаний должен включать внутренний и внешний контроль. Внешний контроль проводят посредством участия в межлабораторных сравнительных испытаниях, программах проверки квалификации и (или) выполнения параллельных испытаний в компетентной сторонней лаборатории. Порядок и периодичность контроля устанавливают программой обеспечения качества результатов испытаний.
8.2.10 Результаты отбора, подготовки и испытаний проб регистрируют с обеспечением прослеживаемости от места и времени отбора до оформления протокола испытаний. При получении несоответствующих или сомнительных результатов проводят проверку соблюдения процедур отбора, подготовки и испытаний и, при необходимости, повторные испытания.
8.3 Обращение с отходами недропользования и иными отходами производства и потребления
8.3.1 Обращение с отходами недропользования
8.3.1.1 Обращение с отходами недропользования осуществляют в соответствии с законом [10], техническим проектом разработки месторождения и иной проектной документацией. Использование отходов недропользования V класса опасности, вскрышных и вмещающих горных пород осуществляют в соответствии с порядком [17].
8.3.1.2 К отходам недропользования образующимся при добыче и обогащении лопаритовой руды относят:
- вмещающие (пустые) горные породы (от проходки подземных выработок);
- хвосты обогащения лопаритсодержащих руд;
- иные минеральные материалы, образующиеся при осуществлении технологических процессов.
8.3.1.3 Для отходов недропользования должны быть установлены их физические, химические и, при необходимости, радиационные характеристики, объемы образования, направления использования, условия транспортирования, хранения и размещения.
8.3.1.4 Приоритетным является использование отходов недропользования для производственных и технологических нужд при наличии технического обоснования и подтверждения их пригодности и безопасности. Неиспользуемые отходы направляют на объекты хранения или размещения, предусмотренные проектной документацией.
8.3.1.5 Системы транспортирования и складирования хвостов должны обеспечивать устойчивость сооружений, предотвращение утечек и пыления, сбор воды после ее осветления в сооружениях хвостового хозяйства и возврат этой воды в систему оборотного водоснабжения, контроль состояния сооружений и защиту окружающей среды. Конкретный способ транспортирования и складирования хвостов устанавливают проектной документацией.
8.3.2 Обращение с иными отходами производства и потребления
8.3.2.1 Иные отходы производства и потребления подлежат идентификации, учету и отнесению к соответствующему классу опасности в соответствии с законом [18].
8.3.2.2 Накопление отходов осуществляют раздельно по видам и классам опасности на специально оборудованных площадках и в емкостях, исключающих смешение отходов, утечки, просыпи, возгорание и загрязнение окружающей среды.
8.3.2.3 Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов опасности, подлежащую лицензированию, осуществляют при наличии соответствующей лицензии.
8.3.2.4 Твердые коммунальные отходы передают организации, уполномоченной осуществлять обращение с такими отходами, на основании договора.
8.3.2.5 Учет, накопление, сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение иных отходов производства и потребления осуществляют в соответствии с законом [18]. Производственный экологический контроль при обращении с отходами осуществляют в соответствии с законом [13] и ГОСТ Р 56062.
8.4 Водно-шламовое хозяйство и оборотное водоснабжение
8.4.1 Водно-шламовое хозяйство должно обеспечивать устойчивое водоснабжение технологических процессов, сбор и транспортирование пульп и шламов, осветление и возврат воды в технологический процесс, а также минимизацию потребления свежей воды и образования сточных вод.
8.4.2 Организацию оборотного водоснабжения осуществляют на основании водного баланса предприятия. Степень замкнутости системы устанавливают проектной документацией с учетом технологических, экологических и санитарных требований.
8.4.3 Водные потоки, различающиеся по составу растворенных и взвешенных веществ, содержанию реагентов или требованиям технологических операций, должны разделяться. Воду флотационного передела предусматривают отдельным оборотным потоком, если технологическими исследованиями не обоснована возможность ее объединения с другими потоками без ухудшения показателей процесса и качества продукции.
8.4.4 Качество оборотной воды должно соответствовать требованиям технологических процессов. Контролируемые показатели, точки и периодичность контроля устанавливают технологическим регламентом с учетом влияния состава воды на селективность разделения, расход реагентов и качество продуктов обогащения.
8.4.5 Производственные, шахтные, дренажные и загрязненные поверхностные воды подлежат сбору и, в зависимости от их состава, очистке и (или) обезвреживанию перед возвратом в оборотную систему либо отведением.
8.4.6 Методы очистки и обезвреживания сточных вод устанавливают проектной документацией с учетом состава загрязняющих веществ и требований к качеству очищенной воды. Должны быть предусмотрены средства контроля работы очистных сооружений и качества воды до и после очистки.
8.4.7 Сброс очищенных сточных вод допускается только при соблюдении установленных нормативов допустимого воздействия и условий водопользования.
8.4.8 Для аварийных проливов, утечек и сбросов должны быть предусмотрены системы локализации, сбора и возврата загрязненных вод на очистку.
8.5 Иные процессы технологического обеспечения
8.5.1 Обеспечение и безопасное обращение с ВМ вне операций заряжания и взрывания, централизованные процессы проветривания, водоотведения и водоотлива, обеспечения технологическими средами, прокладки и содержания производственных сетей, аспирации и пылеулавливания, перемещения материалов и оборудования, выполнения сварочных работ, механизации, автоматизации и диспетчеризации организуют на основании проектной документации и технологических регламентов.
8.5.2 Состав оборудования, контролируемые параметры, режимы работы, требования к резервированию и порядок действий при отказах систем технологического обеспечения устанавливают проектной документацией, технологическими регламентами и эксплуатационной документацией изготовителей с учетом требований соответствующих основных технологических процессов.
8.5.3 При организации процессов технологического обеспечения наряду с требованиями настоящего подраздела применяют специальные требования, установленные для условий выполнения соответствующих операций в подразделах раздела 7.
9 Требования к организации обслуживающих процессов добычи и обогащения 
9.1 Техническое обслуживание и ремонт
9.1.1 На предприятии должна быть организована система технического обслуживания и ремонта оборудования, транспортных средств, зданий, сооружений и инженерной инфраструктуры, обеспечивающая поддержание их работоспособности, безопасную эксплуатацию и предупреждение внеплановых остановок производственных процессов.
9.1.2 Техническое обслуживание и ремонт проводят в соответствии:
- с эксплуатационной документацией изготовителей;
- графиками и программами технического обслуживания и ремонта;
- результатами контроля технического состояния и диагностирования;
- технологическими регламентами;
- требованиями промышленной безопасности и охраны труда.
9.1.3 Организация ремонтных работ должна предусматривать:
- планирование сроков, объема и последовательности работ;
- подготовку оборудования и рабочего места;
- отключение оборудования от источников энергии и технологических сред;
- применение мер, исключающих непреднамеренный пуск оборудования;
- контроль качества выполненных работ;
- проверку работоспособности оборудования и защитных устройств после ремонта;
- документирование результатов технического обслуживания и ремонта.
9.1.4 Периодичность и объем технического обслуживания, ремонта и технического диагностирования устанавливают с учетом технического состояния оборудования, условий его эксплуатации, критичности для производственного процесса, требований изготовителя, проектной документации и нормативных документов.
9.1.5 Техническое диагностирование технических устройств, используемых в процессах добычи и обогащения лопаритовых руд, проводят в случаях, сроки и порядке, установленные федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, проектной и эксплуатационной документацией.
Экспертизу промышленной безопасности технических устройств проводят в случаях, установленных законом [12], в соответствии с норами и правилами [19].
9.1.6 Ввод оборудования в работу после ремонта допускается после проверки его готовности к эксплуатации, исправности средств защиты, блокировок, сигнализации и контроля.
9.2 Возобновление процессов после остановки и расконсервация
9.2.1 Возобновление производственных процессов после продолжительной остановки, ремонта или консервации допускается после проверки работоспособности и готовности к безопасной эксплуатации оборудования, горных выработок и крепи, зданий, сооружений и инженерных систем, систем сигнализации и противоаварийной защиты.
9.2.2 Порядок проведения обследования, состав проверяемых объектов, критерии готовности и порядок документального оформления решения о возобновлении работ устанавливают технологическими регламентами, проектной и эксплуатационной документацией.
9.3 Производственно-техническое сопровождение
9.3.1 Производственно-техническое сопровождение процессов добычи и обогащения должно включать технический надзор, геологическое и маркшейдерское обеспечение, контроль состояния оборудования, горных выработок, зданий, сооружений и производственной инфраструктуры.
9.3.2 Геологическое и маркшейдерское обеспечение должно предусматривать:
- получение и актуализацию данных о горно-геологических условиях;
- контроль соответствия ведения горных работ проектной документации;
- выявление опасных зон и изменений условий разработки;
- своевременное доведение информации до ответственных работников;
- ведение и актуализацию установленной документации.
9.3.3 Состав, методы и периодичность геологического, маркшейдерского и производственно-технического контроля устанавливают техническим проектом разработки месторождения, иной проектной документацией, планами развития горных работ, нормами и правилами [11] и технологическими регламентами с учетом уровня производственных рисков и фактических условий ведения работ. Геологическое и маркшейдерское обеспечение осуществляют с соблюдением требований закона [10].
9.3.4 При выявлении отклонений должны быть установлены и выполнены корректирующие мероприятия, а при необходимости внесены изменения в проектную, технологическую и эксплуатационную документацию.
9.4 Организация складского и транспортного хозяйства
9.4.1 Складское и транспортное хозяйство должно обеспечивать бесперебойное выполнение процессов добычи и обогащения, сохранность сырья, промежуточных и готовых продуктов, материалов и оборудования, а также предупреждение их потерь, загрязнения и смешения.
9.4.2 Состав, вместимость и размещение складов, бункеров, перегрузочных и накопительных емкостей устанавливают проектной документацией и технологическими регламентами с учетом производственной мощности, принятой технологической схемы, свойств хранимых материалов и необходимой продолжительности их запаса.
Складское хозяйство должно предусматривать места хранения и накопления:
- исходной лопаритовой руды;
- продуктов отдельных стадий дробления, измельчения и обогащения;
- лопаритового концентрата;
- реагентов, вспомогательных и упаковочных материалов;
- запасных частей, оборудования, инструментов и СИЗ.
- отходов производства и потребления, включая твердые коммунальные отходы.
При многостадийном дроблении необходимость устройства складов или накопительных емкостей крупно-, средне- и мелкодробленой руды определяют проектной документацией и технологическим регламентом.
9.4.3 Раздельное хранение сырья, промежуточных продуктов, концентрата, реагентов и иных материалов организуют с учетом их физико-химических, пожароопасных, токсикологических и радиационных характеристик, совместимости и требований к сохранению качества.
9.4.4 Условия складирования лопаритовой руды и концентрата должны исключать их загрязнение, смешение, неорганизованное пыление, увлажнение или иное изменение характеристик, способное повлиять на устойчивость технологического процесса или качество продукции.
9.4.5 Организацию хранения реагентов осуществляют в соответствии с требованиями нормативной и технической документации на соответствующие вещества и материалы. Места хранения реагентов должны быть оборудованы средствами предупреждения и локализации просыпей и разливов.
9.4.6 Погрузочно-разгрузочные и транспортные операции должны быть организованы с учетом характеристик перемещаемых грузов и обеспечивать:
- сохранность сырья, материалов, промежуточных и готовых продуктов;
- предупреждение просыпей, утечек и неорганизованного пыления;
- исключение загрязнения и смешивания грузов;
- безопасное движение транспортных средств и перемещение грузов;
- возможность очистки и технического обслуживания транспортного оборудования.
9.4.7 Типы транспортных средств, маршруты перемещения, способы погрузки и разгрузки, а также режимы работы транспортного оборудования устанавливают проектной документацией и технологическими регламентами с учетом производительности процессов, свойств грузов и условий эксплуатации.
9.4.8 Техническое состояние складских зданий, сооружений, бункеров, емкостей, транспортных средств, грузоподъемного и погрузочно-разгрузочного оборудования должно контролироваться в соответствии с эксплуатационной документацией и утвержденными графиками технического обслуживания.
Допустимые нагрузки на строительные конструкции, площадки, стеллажи, бункеры и иные места складирования должны быть установлены проектной или эксплуатационной документацией и обозначены в местах эксплуатации.
9.4.9 Приемку, размещение, внутреннее перемещение и отгрузку лопаритового концентрата организуют с обеспечением идентификации партий и сохранения сведений, необходимых для прослеживаемости продукции.
9.4.10 Накопление, хранение и перемещение отходов недропользования и иных отходов производства осуществляют в соответствии с требованиями подраздела 8.3.
9.5 Эксплуатация объектов энергетического обеспечения
9.5.1 Эксплуатация объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и снабжения сжатым воздухом должна обеспечивать безопасное и устойчивое выполнение основных и вспомогательных производственных процессов.
9.5.2 Категории надежности энергоснабжения, схемы резервирования, состав аварийных источников питания и допустимую продолжительность перерывов устанавливают проектной документацией с учетом назначения электроприемников и последствий прекращения энергоснабжения.
9.5.3 Системы энергетического обеспечения должны быть оборудованы средствами защиты, отключения, контроля, сигнализации и учета в соответствии с проектной и эксплуатационной документацией.
9.5.4 Техническое обслуживание и ремонт объектов энергетического обеспечения проводят в соответствии с утвержденными графиками, эксплуатационной документацией и результатами контроля их технического состояния.
9.5.5 Производительность, резервирование и режимы работы энергетического оборудования определяют проектной документацией исходя из производственной мощности, условий эксплуатации и необходимости безопасной остановки технологических процессов.
9.5.6 Учет и контроль потребления энергетических ресурсов организуют в объеме, установленном проектной документацией и документами предприятия.
9.5.7 Эксплуатацию систем водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и оборотного водоснабжения осуществляют с учетом требований подраздела 8.4.
9.6 Экологические требования при организации обслуживающих процессов
9.6.1 Обслуживающие процессы должны быть организованы таким образом, чтобы предотвращать и минимизировать выбросы загрязняющих веществ, сбросы сточных вод, образование отходов, утечки технологических сред и иные негативные воздействия на окружающую среду.
9.6.2 При эксплуатации и ремонте оборудования должны предусматриваться меры по предупреждению пыления, разливов нефтепродуктов, реагентов и иных веществ, а также по локализации и устранению последствий аварийных загрязнений.
9.6.3 Системы пылеулавливания, аспирации и газоочистки должны поддерживаться в работоспособном состоянии. Возврат уловленных материалов в технологический процесс осуществляют при наличии технической возможности и подтвержденной безопасности такого использования.
9.6.4 Требования к организации оборотного водоснабжения, обращению со сточными водами и их очистке принимают в соответствии с подразделом 8.4.
9.6.5 Требования к обращению с отходами недропользования и иными отходами производства принимают в соответствии с подразделом 8.3.
9.6.6 Контроль экологических показателей обслуживающих процессов осуществляют в рамках производственного экологического контроля в соответствии с программой производственного экологического контроля предприятия.

10 Определение, обоснование и документирование потребности в ресурсах для организации основных технологических, вспомогательных и обслуживающих процессов

10.1 Общие положения
10.1.1 Потребность в ресурсах для организации процессов добычи и обогащения лопаритовых руд определяют с учетом:
- проектной производительности рудника и обогатительной фабрики;
- принятой системы разработки месторождения и технологической схемы обогащения;
- горно-геологических, минералого-технологических и климатических условий;
- вещественного, материального, водного и энергетического балансов;
- режима работы, сменности и уровня автоматизации производства;
- изменчивости состава и технологических свойств руды;
- требований к качеству лопаритового концентрата;
- требований промышленной, пожарной и радиационной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды;
- необходимости технического обслуживания, ремонта и резервирования оборудования;
- требований разделов 7–9.
10.1.2 Ресурсное обеспечение должно включать:
- трудовые ресурсы;
- здания, сооружения, машины, механизмы и технологическое и прочее оборудование;
- запасные части, сменные элементы, инструмент и приспособления;
- сырье, реагенты, вспомогательные и упаковочные материалы;
- топливо, горюче-смазочные материалы, масла и иные эксплуатационные материалы;
- средства измерений, контроля, автоматизации, связи и сигнализации;
- электрическую и тепловую энергию, сжатый воздух и иные технологические среды;
- водные ресурсы;
- средства обеспечения промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды;
- работы и услуги, необходимые для выполнения основных, вспомогательных и обслуживающих процессов, независимо от их выполнения собственными подразделениями или привлеченными организациями.
10.1.3 Для каждого производственного процесса, технологической операции и обеспечивающей функции, предусмотренных разделами 7–9, определяют необходимые виды ресурсов и количественную потребность в каждом из них.
Количественную потребность в каждом виде ресурса определяют на основании проектной документации, технологических регламентов, производственных программ, эксплуатационной документации изготовителей оборудования, документов по стандартизации, результатов исследований и испытаний, данных производственного опыта и производственного контроля, а также установленных государственных норм и нормативов (при их наличии) либо норм, разработанных, обоснованных и утвержденных в установленном организацией порядке.
При расчете количественной потребности в каждом виде ресурса устанавливают:
- производственный процесс, технологическую операцию, обеспечивающую функцию или объект, для которых необходим ресурс; 
- функциональное назначение ресурса; 
- расчетную базу и единицу ее измерения; 
- норму расхода, периодичность замены, норму обслуживания, трудоемкость или иной расчетный показатель; 
- документ или исходные данные, являющиеся основанием для принятого расчетного показателя; 
- планируемый объем производства, работ или продолжительность эксплуатации; 
- количественную потребность в ресурсе на планируемый период; 
- размер текущего, резервного, сезонного, аварийного или противоаварийного запаса – при необходимости; 
- ответственное подразделение и порядок документирования результатов расчета. 
Форму представления результатов расчета организация устанавливает самостоятельно. Необходимые сведения допускается приводить в одном документе или в совокупности взаимосвязанных проектных, технологических, расчетных, эксплуатационных и производственных документов.
Рекомендации по определению потребности в расходных материалах и сменных элементах оборудования приведены в приложении А. 
10.1.4 Ресурсное обеспечение должно обеспечивать:
- выполнение установленной производственной программы;
- соблюдение технологических режимов и требований к качеству продукции;
- проведение технического обслуживания и ремонта;
- безопасный пуск, нормальную эксплуатацию и остановку оборудования;
- безопасное завершение или приостановление технологического процесса при нарушении энергоснабжения либо возникновении аварийной ситуации.
10.2 Ресурсы для обеспечения основных технологических процессов рудника
10.2.1 Состав и количество ресурсов для выполнения проходческих и добычных работ определяют с учетом системы разработки месторождения, объемов проходки и добычи, параметров горных выработок, физико-механических свойств горных пород, условий проявления горного давления, газового и пылевого факторов, водопритока и принятой схемы транспортирования горной массы.
10.2.2 Ресурсное обеспечение основных процессов рудника должно предусматривать оборудование, материалы и технологические средства для:
- подготовки и приведения забоев в безопасное состояние;
- бурения шпуров и скважин;
- заряжания и производства ВР;
- проветривания и пылеподавления;
- погрузки и транспортирования горной массы;
- крепления и поддержания горных выработок;
- водоотлива и водоотведения;
- прокладки и содержания транспортных и инженерных сетей;
- управления, связи, сигнализации и контроля состояния горных выработок.
10.2.3 Производительность и количество оборудования должны соответствовать принятой технологии работ, обеспечивать согласованность смежных операций и исключать систематическое образование ограничивающих производительность участков.
10.2.4 Номенклатуру ВМ, бурового инструмента, крепежных материалов, топлива, масел, смазочных и иных эксплуатационных материалов, запасных частей и иных материально-технических ресурсов устанавливают технологическими регламентами, проектной и эксплуатационной документацией. Нормы расхода устанавливают на основании параметров технологических операций, характеристик и режима работы оборудования, условий эксплуатации, документации изготовителей и фактических данных за представительный период.
10.2.5 Для оборудования и систем, отказ которых может привести к остановке производства или возникновению опасной ситуации, предусматривают резервирование либо организационные и технические меры, обеспечивающие безопасное завершение работ.
10.3 Ресурсы для обеспечения основных технологических процессов обогащения
10.3.1 Потребность в ресурсах для обогащения лопаритовой руды определяют для принятой совокупности технологических операций, включая при их наличии:
- прием, усреднение и подготовку руды;
- дробление и грохочение;
- измельчение и классификацию;
- гравитационное обогащение;
- флотацию;
- магнитную сепарацию;
- электрическую сепарацию;
- обезвоживание и сушку;
- контрольное грохочение и иные операции доводки;
- подготовку готовой продукции к хранению и отгрузке, включая упаковывание и маркирование;
- внутрифабричное транспортирование руды, пульпы, промежуточных продуктов и концентрата.
10.3.2 Потребность в оборудовании, материалах и технологических средах определяют на основании:
- материального и минералогического балансов;
- производительности технологических переделов;
- гранулометрического и минералогического состава руды;
- изменчивости технологических свойств сырья;
- требований к извлечению полезных компонентов и качеству концентрата;
- водно-шламового режима;
- коэффициента использования оборудования;
- продолжительности плановых ремонтов;
- необходимости резервирования отдельных технологических операций.
10.3.3 Ресурсное обеспечение процессов обогащения должно включать в зависимости от принятой технологической схемы:
- основное и вспомогательное технологическое оборудование;
- транспортирующие, питательные и перегрузочные устройства;
- насосное оборудование и трубопроводные системы;
- реагенты и материалы для приготовления рабочих растворов;
- технологическую и оборотную воду;
- сжатый воздух, тепловую и электрическую энергию;
- запасные части и сменные элементы оборудования;
- средства отбора и подготовки проб;
- средства измерений, автоматизации и оперативного контроля технологических параметров;
- тару, упаковочные материалы и средства маркировки готовой продукции.
10.3.4 Количество параллельно работающего и резервного оборудования, вместимость промежуточных накопителей и продолжительность создаваемых запасов определяют проектной документацией с учетом производительности смежных операций, надежности оборудования и допустимой продолжительности остановки производства.
10.3.5 Номенклатуру реагентов, их удельный расход, параметры приготовления и подачи рабочих растворов устанавливают технологическим регламентом на основании проектных данных, результатов испытаний обогатимости руды и данных промышленной эксплуатации. При изменении состава или технологических свойств руды указанные параметры уточняют по результатам производственного контроля и, при необходимости, дополнительных испытаний.
10.4 Ресурсы для обеспечения вспомогательных процессов 
10.4.1 Ресурсное обеспечение вспомогательных процессов должно соответствовать требованиям раздела 8 и предусматривать ресурсы для:
- обеспечения и безопасного обращения с ВМ;
- централизованного проветривания, водоотведения и водоотлива;
- прокладки, переноса и содержания производственных сетей;
- обеспечения основных процессов оборотной водой, сжатым воздухом и иными технологическими средами;
- функционирования реагентного хозяйства;
- аспирации, пылеулавливания и очистки технологических выбросов;
- технического контроля сырья, промежуточных продуктов и готовой продукции;
- механизации, автоматизации и диспетчеризации процессов;
- перемещения материалов и оборудования, выполнения сварочных и иных вспомогательных работ;
- обращения с отходами недропользования и иными отходами производства;
- организации водно-шламового хозяйства.
10.4.2 Состав и количество ресурсов определяют с учетом объема и режима выполнения соответствующих процессов, свойств используемых веществ и материалов, программы производственного контроля, требований безопасности и условий размещения объектов.
10.4.3 Потребность в сооружениях, оборудовании и материалах для обращения с отходами и организации водооборота устанавливают в соответствии с требованиями соответствующих подразделов раздела 8.
10.5 Ресурсы для обеспечения обслуживающих процессов
10.5.1 Ресурсное обеспечение обслуживающих процессов должно соответствовать требованиям раздела 9 и предусматривать ресурсы для:
- складского и общепроизводственного транспортного хозяйства;
- технического обслуживания и ремонта оборудования и транспорта;
- эксплуатации и обслуживания объектов энергетического обеспечения и общепроизводственных инженерных сетей;
- производственно-технического, геологического и маркшейдерского сопровождения;
- охраны и физической защиты объектов;
- охраны объектов на дневной поверхности и наблюдения за развитием деформаций;
- горноспасательного и аварийно-спасательного обеспечения.
10.5.2 Потребность в складских площадях, средствах механизации погрузочно-разгрузочных работ и транспортных средствах определяют с учетом номенклатуры и оборота грузов, условий их совместимости, требований к хранению, сроков поставки и принятой логистической схемы.
10.5.3 Продолжительность создаваемых запасов материалов устанавливают с учетом их критичности для производства, устойчивости поставок, сроков хранения, условий транспортирования и возможных сезонных ограничений.
10.5.4 Потребность в ремонтном оборудовании, оснастке, запасных частях и ремонтном персонале определяют исходя из состава оборудования, установленной системы технического обслуживания и ремонта, трудоемкости работ и допустимой продолжительности простоя.
10.5.5 Потребность в ремонтных, транспортных и иных обеспечивающих работах и услугах определяют в физических показателях, характеризующих их объем, включая при необходимости человеко-часы, машино-часы, количество ремонтов, протяженность маршрутов, пробег, объем перевозок, количество погрузочно-разгрузочных операций или иной измеримый показатель. Способ выполнения работ собственным подразделением или привлеченной организацией не изменяет требований к обоснованию их необходимости и объема.
10.5.6 Потребность в охране и физической защите объектов определяют с учетом назначения и режима работы объектов, состава охраняемой инфраструктуры, результатов оценки рисков, проектной документации и обязательных требований, применимых к соответствующим объектам. Должны быть документированы состав охранных функций, режим их выполнения, потребность в персонале и технических средствах, а также объекты, к которым относятся соответствующие мероприятия.
10.6 Трудовые ресурсы 
10.6.1 Численность и квалификационный состав персонала устанавливают на основании проектной и технологической документации, профессиональных стандартов и квалификационных справочников, норм труда, результатов хронометражных наблюдений, данных о фактической трудоемкости и документов организации с учетом: 
- производительности рудника и обогатительной фабрики;
- принятой технологической схемы;
- состава и количества оборудования;
- уровня механизации и автоматизации;
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- продолжительности технического обслуживания и ремонта;
- требований промышленной безопасности, охраны труда и производственного контроля;
- необходимости подмены работников на период отпусков, временной нетрудоспособности и обучения;
- трудоемкости производственных, ремонтных, контрольных и обеспечивающих операций;
- норм времени, выработки, обслуживания оборудования и рабочих мест – при их наличии;
- необходимости постоянного дежурства, резервирования функций и выполнения обязательных контрольных и противоаварийных мероприятий.
10.6.2 Состав персонала должен обеспечивать выполнение следующих функций:
- руководство производством и инженерно-техническое сопровождение;
- проходческие, добычные, буровые и ВР;
- транспортирование горной массы;
- управление процессами дробления, измельчения и классификации;
- управление процессами гравитационного обогащения, флотации, магнитной и электрической сепарации;
- обезвоживание, сушка, упаковка, маркировка и отгрузка концентрата;
- приготовление и подача реагентов;
- техническое обслуживание и ремонт оборудования;
- лабораторный, технологический, минералогический, химический и радиационный контроль;
- метрологическое обеспечение, автоматизация и связь;
- энергетическое, складское и транспортное обслуживание;
- обеспечение промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды;
- организационное, административное, учетно-экономическое и документационное обеспечение процессов добычи и обогащения лопаритовых руд;
- хозяйственное, санитарно-бытовое, уборочное и иное обслуживание производственных и административно-бытовых объектов.
10.6.3 Конкретные наименования профессий и должностей, выполняемые функции и квалификационные требования к работникам устанавливают в соответствии с профессиональными стандартами, квалификационными справочниками, обязательными требованиями к допуску работников и документами организации. Для каждой профессии или должности должны быть определены процессы и функции, в выполнении которых участвует работник.
10.6.4 При привлечении подрядных организаций распределение функций, расчетная трудоемкость, численность и требования к квалификации привлекаемого персонала должны быть установлены договорами, техническими заданиями и документами, определяющими порядок взаимодействия организаций и подтверждения выполненных работ.
10.6.5 Расчет численности выполняют по производственным процессам, технологическим переделам, видам работ, оборудованию или рабочим местам. Принятая расчетная база, нормы, коэффициенты сменности, подмены и резервирования, а также исходные данные должны быть документированы.
10.6.6 Управленческий и инженерно-технический персонал учитывают в составе ресурсного обеспечения в объеме функций, непосредственно необходимых для организации, технического сопровождения, контроля и обеспечения безопасности процессов, предусмотренных настоящим стандартом. При участии персонала в нескольких процессах применяют документированную базу распределения.
10.7 Машины, механизмы, оборудование и материально-технические ресурсы
10.7.1 Состав, технические характеристики и количество машин, механизмов и оборудования устанавливают проектной документацией исходя из производительности, принятой технологии, условий эксплуатации, требований безопасности, ремонтопригодности, необходимости резервирования и совместимости оборудования смежных технологических операций.
10.7.2 Номенклатуру и нормы расхода запасных частей, сменных элементов, инструмента, реагентов, топлива, горюче-смазочных, упаковочных, вспомогательных и иных эксплуатационных материалов устанавливают на основании:
- технологических регламентов;
- эксплуатационной документации изготовителей;
- графиков технического обслуживания и ремонта;
- проектной производительности;
- фактических данных о расходе и сроках службы;
- утвержденных в организации норм расхода и результатов их план-фактного анализа;
- характеристик маршрутов, условий эксплуатации и данных учета пробега или моточасов – для транспортных средств и самоходного оборудования.
Определение потребности в расходных материалах, сменных элементах оборудования, запасных частях, реагентах, упаковочных и вспомогательных материалах рекомендуется выполнять в соответствии с приложением А.
10.7.3 Размер запасов материально-технических ресурсов определяют с учетом их критичности, среднего расхода, срока поставки, срока хранения, условий транспортирования и возможности оперативной замены.
10.7.4 Номенклатура аварийного и противоаварийного запаса должна быть документирована и пересматриваться с учетом результатов оценки рисков, аварийных остановок и изменений технологического процесса.
10.7.5 Формируют документированный перечень основных зданий, сооружений, инженерных сетей, машин, механизмов и оборудования с указанием их назначения, основных технических характеристик, количества, необходимости резервирования и документов, являющихся основанием для их применения.
10.7.6 Объекты, одновременно используемые несколькими процессами или подразделениями, учитывают с применением документированной базы распределения, характеризующей степень их использования соответствующими процессами.
10.8 Средства измерений, контроля и связи
10.8.1 Для обеспечения технологического контроля и контроля качества должны быть предусмотрены средства и оборудование для:
- отбора и транспортирования проб;
- сушки, дробления, измельчения, истирания и сокращения проб;
- измерения массы, влажности и гранулометрического состава;
- измерения плотности, расхода, уровня, температуры и кислотности пульпы;
- определения химического и минералогического состава руды, промежуточных продуктов и концентрата;
- определения радиационных характеристик в случаях, предусмотренных программой производственного радиационного контроля;
- контроля параметров технологического оборудования и технологических сред;
- регистрации, хранения и передачи результатов контроля.
10.8.2 Конкретные типы средств измерений, лабораторного оборудования и аналитических приборов устанавливают применяемыми методиками измерений, программой производственного контроля и проектной документацией.
Диапазон измерений, показатели точности и чувствительности должны соответствовать контролируемым параметрам и обеспечивать достоверность результатов.
10.8.3 Средства измерений должны иметь необходимое метрологическое обеспечение и подвергаться поверке или калибровке в установленных случаях. Лабораторное и испытательное оборудование должно проходить техническое обслуживание и проверку работоспособности.
10.8.4 Для параметров, нарушение которых может привести к выпуску несоответствующей продукции или возникновению опасной ситуации, предусматривают непрерывный контроль, сигнализацию, регистрацию данных и, при необходимости, резервирование средств измерений.
10.8.5 Средства производственной связи, оповещения и сигнализации должны обеспечивать передачу оперативной и аварийной информации между рабочими местами, диспетчерскими пунктами и ответственными лицами.
10.9 Ресурсы для обеспечения промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды
10.9.1 Потребность в ресурсах для обеспечения промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды определяют на основании оценки профессиональных и производственных рисков, проектной документации, результатов производственного контроля и требований разделов 5, 8 и 9.
10.9.2 Ресурсное обеспечение должно включать в зависимости от характера опасностей:
- средства индивидуальной и коллективной защиты;
- системы вентиляции, аспирации и пылеулавливания;
- средства газового и радиационного контроля;
- средства пожарной защиты и пожаротушения;
- средства предупреждения и локализации разливов;
- оборудование и материалы для сбора, временного накопления и передачи отходов;
- средства контроля выбросов, сбросов и состояния производственной среды;
- аварийные и противоаварийные запасы;
- средства связи, оповещения и эвакуации.
10.9.3 Производительность и эффективность природоохранного и защитного оборудования устанавливают проектной документацией исходя из характеристик источников воздействия и необходимости соблюдения установленных нормативов.
10.9.4 Должны быть предусмотрены ресурсы для проведения производственного экологического, санитарного, радиационного и иных видов обязательного контроля, ведения учета и подготовки установленной отчетности.
10.10 Энергетические ресурсы
10.10.1 Потребность в электрической и тепловой энергии, сжатом воздухе и иных энергетических ресурсах определяют на основании энергетического баланса по технологическим переделам, производственным участкам или группам оборудования с учетом состава и установленной мощности оборудования, коэффициентов использования и спроса, режима и продолжительности работы, технологических и общепроизводственных нагрузок, потерь в сетях, потребности в резервировании и требований энергетической эффективности.
10.10.2 Категории надежности электроснабжения, количество источников питания и необходимость резервирования определяют проектной документацией с учетом требований к безопасной эксплуатации и остановке технологических процессов.
10.10.3 Для электроприемников и систем, необходимых для предотвращения аварий, эвакуации работников, поддержания вентиляции, водоотлива, связи и контроля, предусматривают электроснабжение требуемой надежности и, при необходимости, автономные или резервные источники питания.
10.10.4 Должны быть предусмотрены учет и контроль потребления энергетических ресурсов по основным производственным подразделениям и технологическим переделам.
10.10.5 Расчет потребности в энергетических ресурсах должен содержать перечень основных потребителей, расчетную мощность или иную характеристику потребления, режим работы, примененные коэффициенты, расчетное потребление за плановый период и источник исходных данных. Фактическое потребление сопоставляют с расчетным по данным средств учета.
10.11 Водные ресурсы
10.11.1 Потребность в воде определяют на основании водного баланса с учетом:
- технологических операций добычи и обогащения;
- требований к качеству воды для отдельных процессов;
- объемов повторного и оборотного использования воды;
- потерь воды и потребности в подпитке;
- хозяйственно-бытовых и противопожарных нужд;
- необходимости очистки и обезвреживания сточных вод.
10.11.2 Схема водооборота должна учитывать возможность раздельного обращения водных потоков, различающихся по составу и требованиям к качеству, в том числе выделения отдельных оборотных потоков для флотационных и иных реагентных процессов, если их смешение может отрицательно повлиять на технологические показатели или безопасность производства.
10.11.3 Степень оборотного использования воды, источники подпитки, состав водоподготовки и очистных сооружений устанавливают проектной документацией в соответствии с требованиями подраздела 8.4.
10.11.4 Должны быть предусмотрены средства учета расхода воды, контроля ее качества и предупреждения аварийного поступления загрязненных вод в окружающую среду.
10.11.5 Расчет потребности в воде документируют по технологическим операциям, хозяйственно-бытовым, противопожарным и иным нуждам с указанием требований к качеству воды, объемов повторного и оборотного использования, потерь, подпитки, очистки и источников исходных данных.
10.12 Порядок пересмотра потребности в ресурсах
10.12.1 Потребность в ресурсах должна пересматриваться при разработке производственных программ и планов развития горных работ, а также при существенном изменении условий производства.
10.12.2 Основаниями для внепланового пересмотра являются:
- изменение проектной производительности;
- изменение состава или технологических свойств руды;
- изменение технологической схемы;
- ввод, замена или вывод из эксплуатации оборудования;
- изменение режима и сменности работы;
- систематические отклонения фактического расхода ресурсов от установленного;
- аварии, инциденты и продолжительные простои;
- изменение требований к качеству продукции, безопасности или охране окружающей среды.
10.12.3 Результаты пересмотра оформляют документально. При необходимости корректируют технологические регламенты, производственные программы, штатное расписание, расчеты потребности, нормы расхода, обслуживания и запаса, графики поставок, технического обслуживания и ремонта, а также иные документы, содержащие обоснование потребности в ресурсах.
10.12.4 При анализе потребности в ресурсах должны учитываться показатели эффективности их использования, причины сверхнормативного расхода, потерь и простоев, а также возможности повторного использования материалов, воды и энергетических ресурсов.
10.13 Документирование обоснования потребности в ресурсах
10.13.1 Результаты определения потребности в ресурсах, предусмотренных 10.1.2, должны быть документированы. Документация должна содержать сведения о составе ресурсов, исходных данных, примененных нормах, методах и результатах расчета потребности.
Порядок определения, обоснования, документирования и актуализации потребности в ресурсах организация устанавливает в документах организации – регламенте ресурсно-экономического обоснования производства лопаритового концентрата. Исходные данные и результаты расчетов допускается приводить непосредственно в регламенте либо во взаимосвязанных проектных, технологических, расчетных, эксплуатационных, производственных и учетных документах, ссылки на которые должны быть приведены в регламенте.
10.13.2 Основаниями для определения потребности в ресурсах могут являться:
- технический проект разработки месторождения и иная проектная документация;
- планы развития горных работ;
- технологические регламенты, паспорта, технологические схемы и карты;
- производственная программа;
- материальные, вещественные, водные и энергетические балансы;
- эксплуатационная документация изготовителей оборудования;
- графики и программы технического обслуживания и ремонта;
- результаты исследований, испытаний и производственного контроля;
- применимые положения справочника [1] и приведенные в нем справочные показатели энергетической эффективности;
- профессиональные стандарты, квалификационные справочники и нормы труда;
- утвержденные в организации нормы расхода, обслуживания, численности и запаса;
- фактические данные за представительный период;
- договоры, технические задания и документы о выполнении работ и оказании услуг.
10.13.3 При отсутствии установленных нормативными, проектными или эксплуатационными документами норм организация разрабатывает нормы на основании результатов исследований, испытаний, хронометражных наблюдений, статистических данных о фактическом расходе или данных аналогичных процессов. Метод определения нормы, использованные исходные данные, период наблюдений, условия применимости и порядок пересмотра нормы должны быть документированы.
Справочные показатели удельного расхода электроэнергии, приведенные в справочнике [1] допускается использовать для сопоставительной оценки энергетической эффективности и в качестве дополнительного исходного материала при разработке норм организации при документированном подтверждении сопоставимости технологических процессов, оборудования, характеристик сырья и условий производства.
10.13.4 Для ресурсов, оборудования, персонала и услуг, используемых при выполнении нескольких процессов, должна быть установлена документированная база распределения. В качестве базы распределения могут применяться объем переработанной руды, масса полученного продукта, продолжительность работы оборудования, машино-часы, человеко-часы, установленная или потребляемая мощность, площадь обслуживаемых объектов либо иной измеримый показатель, характеризующий использование ресурса соответствующим процессом.
10.13.5 При привлечении подрядных организаций потребность в работах, услугах и персонале должна быть обоснована составом и объемом выполняемых функций, трудоемкостью, продолжительностью, требованиями к квалификации и условиями выполнения работ. Распределение функций и порядок документирования результатов устанавливают договором и документами, определяющими взаимодействие сторон.
10.13.6 Фактическое использование ресурсов сопоставляют с установленной потребностью. Причины существенных отклонений должны быть проанализированы и документированы. Результаты анализа используют для пересмотра норм, объемов запасов, производственных программ, графиков технического обслуживания и ремонта и иных документов.
10.13.7 Результаты определения потребности в ресурсах могут использоваться организацией в качестве технической основы при планировании и калькулировании затрат на производство лопаритового концентрата. Стоимостную оценку ресурсов, правила их отнесения на себестоимость продукции и порядок формирования цены осуществляют в соответствии с применимыми требованиями, учетной политикой организации, данными бухгалтерского учета и иными документами организации.
10.13.8 Ресурсы, работы и услуги, не относящиеся к процессам в области применения настоящего стандарта, не включают в техническое обоснование потребности, формируемое в соответствии с настоящим разделом.
10.13.9 При использовании результатов расчета для калькулирования затрат на единицу лопаритового концентрата должны быть документированы объем выпуска продукции, показатели материального и технологического балансов, принятая единица калькулирования, порядок определения удельной потребности в ресурсах и база распределения ресурсов, относимых к нескольким видам продукции, процессам или отчетным периодам.
10.13.10 Организация должна разработать, утвердить и поддерживать в актуальном состоянии регламент ресурсно-экономического обоснования производства лопаритового концентрата.
Регламент должен устанавливать:
- объект, границы и период расчета;
- единицу калькулирования;
- перечень учитываемых основных технологических, вспомогательных и обслуживающих процессов;
- состав ресурсов, работ и услуг, учитываемых по каждому процессу;
- применяемые нормы, методы их определения, условия применимости и периодичность пересмотра;
- источники исходных данных и перечень подтверждающих документов;
- порядок определения удельной потребности в ресурсах;
- порядок стоимостной оценки ресурсов с учетом требований учетной политики организации, условий договоров и применяемых тарифов;
- документированные базы распределения ресурсов, работ и услуг, относящихся к нескольким процессам, видам продукции или расчетным периодам;
- порядок сопоставления расчетной потребности с фактическим использованием ресурсов и анализа отклонений;
- ответственность подразделений за подготовку, проверку, согласование и актуализацию исходных данных и результатов расчетов.
Регламент должен обеспечивать документированное обоснование состава и количества ресурсов, работ и услуг, необходимых для выполнения производственных процессов, а также примененных норм, исходных данных и методов расчета.



Приложение А
(рекомендуемое)
Рекомендации по расчету потребности в материально-технических ресурсах

А.1 Общие положения
А.1.1 Настоящее приложение содержит рекомендации по определению потребности в расходных материалах, сменных элементах оборудования, запасных частях, инструменте, реагентах, упаковочных и вспомогательных материалах, используемых при добыче и обогащении лопаритовых руд.
А.1.2 Расчет потребности выполняют отдельно:
- для основных технологических процессов рудника;
- для основных технологических процессов обогащения;
- для вспомогательных процессов;
- для обслуживающих процессов;
- для технического обслуживания и ремонта оборудования;
- для обеспечения промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.
А.1.3 Расчет потребности рекомендуется выполнять с учетом:
- производственной программы;
- принятой технологической схемы;
- режима работы предприятия;
- состава и количества применяемого оборудования;
- требований к качеству лопаритового концентрата;
- условий поставки, транспортирования и хранения ресурсов;
- необходимости создания текущих, резервных, сезонных, аварийных и противоаварийных запасов.
А.1.4 Расчетный период устанавливают в зависимости от целей планирования. Расчет допускается выполнять на год, квартал, месяц, период выполнения отдельных работ или ремонтный цикл.
А.1.5 Расчет потребности должен обеспечивать возможность:
- своевременного снабжения технологических процессов необходимыми ресурсами;
- выполнения производственной программы;
- проведения технического обслуживания и ремонта;
- предупреждения необоснованного образования избыточных запасов;
- контроля фактического расхода ресурсов;
- анализа причин отклонения фактического расхода от установленной потребности.
А.2 Классификация материально-технических ресурсов
А.2.1 Для целей расчета материально-технические ресурсы рекомендуется подразделять на следующие группы:
- материалы, расход которых зависит от объема добычи, проходки, переработки руды или выпуска продукции;
- материалы, расход которых зависит от продолжительности работы оборудования;
- реагенты и материалы для приготовления рабочих растворов;
- сменные элементы оборудования;
- запасные части, узлы и комплектующие;
- инструмент, оснастка и приспособления;
- топливо, горюче-смазочные, фильтрующие, уплотнительные и иные эксплуатационные материалы;
- материалы для технического обслуживания и ремонта;
- тара, упаковочные материалы, средства пломбирования и маркировки;
- средства индивидуальной и коллективной защиты;
- материалы аварийного и противоаварийного назначения;
- иные ресурсы, необходимые для обеспечения технологических, вспомогательных и обслуживающих процессов.
Приведенную группировку допускается детализировать и уточнять в соответствии с номенклатурными группами, применяемыми в системе учета организации, при условии сохранения связи ресурса с соответствующим процессом и исключения повторного учета.
А.2.2 Материалы и запасные части, предназначенные для плановых работ, рекомендуется учитывать отдельно от аварийного и противоаварийного запаса.
А.3 Исходные данные для расчета потребности
А.3.1 Исходными данными для расчета потребности могут являться:
- производственная программа по добыче и переработке руды;
- планы развития горных работ;
- планируемые объемы проходки горных выработок;
- планируемые объемы выпуска лопаритового концентрата;
- технологические регламенты;
- материальные, водные и энергетические балансы;
- проектная документация;
- перечень применяемого оборудования;
- перечень зданий, сооружений и инженерной инфраструктуры, используемых в производственных процессах;
- установленные государственные нормы и нормативы (при их наличии) либо нормы, разработанные, обоснованные и утвержденные в установленном организацией порядке;
- расчеты физических объемов ремонтных, транспортных и иных обеспечивающих работ и услуг;
- режим работы и плановая загрузка оборудования;
- эксплуатационная документация изготовителей оборудования;
- графики технического обслуживания и ремонта;
- ремонтные ведомости;
- результаты минералого-технологических исследований;
- результаты лабораторных и опытно-промышленных испытаний;
- фактические данные о расходе ресурсов за предыдущие периоды;
- сведения о ресурсе и периодичности замены сменных элементов;
- сведения об отказах, аварийных остановках и внеплановых ремонтах;
- сведения о сроках поставки и минимальных партиях поставки;
- требования к условиям транспортирования и хранения;
- сведения о сроках годности или допустимых сроках хранения;
- данные инвентаризации складских остатков;
- условия взаимозаменяемости материалов, комплектующих и запасных частей.
А.3.2 Исходные данные должны относиться к сопоставимым условиям производства. При использовании фактических данных предыдущих периодов следует учитывать изменения:
- производительности предприятия;
- состава и свойств перерабатываемой руды;
- технологической схемы;
- состава оборудования;
- режима работы;
- качества применяемых материалов;
- условий транспортирования и поставки.
А.3.3 Источник каждого исходного показателя рекомендуется указывать в расчетном документе.
А.3.4 При отсутствии собственных фактических данных допускается использовать:
- данные проектной документации;
- рекомендации изготовителей оборудования;
- результаты испытаний;
- данные аналогичных технологических процессов и производств.
Применимость таких данных к конкретным условиям предприятия должна быть обоснована.
А.4 Порядок расчета потребности
А.4.1 Расчет потребности рекомендуется выполнять в следующей последовательности:
- определить перечень технологических, вспомогательных и обслуживающих процессов, для которых необходимы материально-технические ресурсы;
- установить планируемые объемы работ, переработки сырья и выпуска продукции;
- определить состав и планируемую продолжительность работы оборудования;
- сформировать перечень применяемых расходных материалов, реагентов, сменных элементов, запасных частей, инструмента и упаковочных материалов;
- установить расчетные нормы расхода, периодичность замены или потребность на отдельную технологическую либо ремонтную операцию;
- определить потребность на плановый период;
- определить размер необходимых запасов;
- определить потребность в приобретении или поставке ресурсов;
- оформить результаты расчета и определить порядок контроля фактического расхода.
А.4.2 Расчет рекомендуется выполнять отдельно по каждому:
- производственному процессу;
- виду работ;
- технологическому переделу;
- типу или группе оборудования;
- виду технического обслуживания и ремонта;
- виду материала, реагента, сменного элемента или запасной части.
А.4.3 В качестве расчетной базы в зависимости от характера использования ресурса допускается применять:
- массу добытой или переработанной руды;
- массу промежуточного продукта;
- массу выпущенного концентрата;
- объем перемещенной горной массы;
- протяженность пройденных горных выработок;
- продолжительность работы оборудования;
- количество технологических операций;
- количество технических обслуживаний или ремонтов;
- количество планируемых замен;
- количество единиц упаковываемой продукции.
А.4.4 Расчетная база должна соответствовать единице, относительно которой установлена норма расхода или периодичность замены.
А.4.5 При определении потребности рекомендуется учитывать:
- технологические потери;
- допустимый производственный брак;
- особенности пуска и остановки оборудования;
- расход при наладочных и испытательных работах;
- потребность для планового технического обслуживания и ремонта;
- возможное изменение свойств перерабатываемой руды;
- сезонные особенности работы и снабжения.
Учет указанных факторов не должен приводить к повторному включению одного и того же вида потерь или резерва.
А.5 Установление норм расхода
А.5.1 Нормы расхода материально-технических ресурсов рекомендуется устанавливать на основании:
- проектных и технологических расчетов;
- технологических регламентов;
- эксплуатационной документации изготовителей оборудования;
- результатов лабораторных, опытно-промышленных и промышленных испытаний;
- фактического расхода за представительный период;
- данных о работе аналогичного оборудования;
- периодичности технического обслуживания и ремонта, сроков службы и иных эксплуатационных нормативов, разработанных, обоснованных и утвержденных в установленном организацией порядке 
А.5.2 При установлении норм расхода следует учитывать:
- минералогический и гранулометрический состав руды;
- физико-механические свойства горных пород;
- абразивность перерабатываемого материала;
- изменчивость свойств руды;
- производительность и загрузку оборудования;
- техническое состояние оборудования;
- режим и продолжительность работы;
- качество применяемых материалов;
- условия хранения и транспортирования;
- квалификацию персонала;
- уровень механизации и автоматизации процессов.
А.5.3 Нормы расхода реагентов рекомендуется устанавливать отдельно для каждой технологической операции с учетом:
- состава и технологических свойств руды;
- состава циркулирующих продуктов;
- характеристик используемой воды;
- водно-шламового режима;
- концентрации рабочих растворов;
- требований к извлечению полезных компонентов;
- требований к качеству лопаритового концентрата.
А.5.4 Потребность в сменных элементах оборудования рекомендуется определять с учетом:
- количества одновременно установленных элементов;
- установленного или фактического ресурса;
- плановой продолжительности работы оборудования;
- объема перерабатываемого материала;
- периодичности плановой замены;
- фактической интенсивности износа;
- наличия резервного оборудования.
А.5.5 Потребность в запасных частях и ремонтных материалах рекомендуется определять с учетом:
- состава эксплуатируемого оборудования;
- графиков технического обслуживания и ремонта;
- ремонтных ведомостей;
- ресурса узлов и деталей;
- статистики отказов;
- трудоемкости и продолжительности ремонта;
- наличия взаимозаменяемых деталей;
- срока изготовления и поставки запасных частей.
А.5.6 Разовые расходы, обусловленные авариями, экспериментальными работами, модернизацией или капитальным строительством, рекомендуется учитывать отдельно от текущих норм расхода.
А.5.7 Предварительные нормы, установленные при отсутствии фактических данных, следует уточнять после накопления результатов промышленной эксплуатации.
А.5.8 Принятые нормы расхода и основания их установления должны быть документированы.
А.6 Определение потребности в отдельных видах ресурсов
А.6.1 Расходные материалы для горных работ
А.6.1.1 Потребность в расходных материалах для горных работ рекомендуется определять с учетом:
- объемов проходческих и добычных работ;
- принятой технологии бурения;
- параметров БВР;
- способов крепления горных выработок;
- условий транспортирования горной массы;
- водопритока;
- пылевого и газового факторов;
- режима технического обслуживания горного оборудования.
А.6.1.2 Потребность во ВМ и средствах инициирования определяют на основании проектной документации, паспортов или проектов БВР.
А.6.2 Расходные материалы процессов обогащения
А.6.2.1 Потребность в расходных материалах процессов обогащения рекомендуется определять отдельно для каждой технологической операции, включая при их наличии:
- дробление;
- грохочение;
- измельчение;
- классификацию;
- гравитационное обогащение;
- флотацию;
- магнитную сепарацию;
- электрическую сепарацию;
- обезвоживание;
- сушку;
- транспортирование продуктов;
- упаковку и отгрузку концентрата.
А.6.2.2 При расчете следует учитывать:
- планируемую производительность технологической операции;
- состав и свойства поступающего питания;
- планируемый режим работы оборудования;
- расход реагентов и технологических сред;
- интенсивность износа рабочих и защитных элементов;
- периодичность технического обслуживания;
- необходимость отбора и подготовки проб;
- требования к упаковке, маркировке и сохранности продукции.
А.6.3 Упаковочные материалы
А.6.3.1 Потребность в таре и упаковочных материалах рекомендуется определять с учетом:
- массы концентрата, подлежащего упаковке;
- вместимости единицы тары;
- принятой схемы отгрузки;
- требований к сохранности продукции;
- количества контрольных образцов;
- возможного повреждения тары;
- необходимости применения вкладышей, пломб, этикеток и иных средств маркировки.
А.6.3.2 Вид тары и упаковочных материалов должен соответствовать требованиям нормативной и технической документации на продукцию и условиям ее транспортирования и хранения.
А.6.4 Материалы для производственного контроля
Потребность в материалах для отбора, подготовки и анализа проб рекомендуется определять с учетом:
- программы производственного контроля;
- количества и периодичности отбора проб;
- применяемых методик измерений;
- количества контрольных, параллельных и арбитражных определений;
- применяемого лабораторного оборудования;
- необходимости контроля качества результатов измерений.
А.6.5 Средства индивидуальной и коллективной защиты
Потребность в средствах индивидуальной и коллективной защиты определяют с учетом:
- режима и сменности работ;
- численности работников;
- характера выполняемых работ;
- результатов оценки профессиональных рисков;
- условий труда;
- сроков эксплуатации средств защиты;
- необходимости создания сменного и резервного фонда.
А.6.6 Топливо, масла и смазочные материалы
А.6.6.1 Потребность в топливе для транспортных средств и самоходного оборудования рекомендуется определять с учетом состава и количества техники, планового пробега или моточасов, маршрутов, сезонных и горнотехнических условий, режимов работы, характеристик оборудования, утвержденных норм и фактических данных за представительный период.
А.6.6.2 Потребность в маслах, смазочных, охлаждающих и иных эксплуатационных материалах рекомендуется определять на основании эксплуатационной документации изготовителя, объема заправочных систем, периодичности замены, продолжительности работы, технического состояния оборудования, графиков технического обслуживания и ремонта и фактического расхода.
А.6.6.3 При отсутствии установленных норм предварительные нормы рекомендуется устанавливать по результатам контрольного периода эксплуатации с документированием исходных данных, условий применения и порядка пересмотра.
А.7 Определение размера запасов
А.7.1 При планировании материально-технического обеспечения рекомендуется предусматривать:
- текущий запас;
- резервный запас;
- сезонный запас;
- аварийный и противоаварийный запас.
А.7.2 Размер текущего запаса рекомендуется определять с учетом:
- среднего расхода ресурса;
- периодичности поставки;
- размера поставляемой партии;
- продолжительности приемки и подготовки материала к использованию;
- вместимости складских объектов.
А.7.3 Размер резервного запаса рекомендуется определять с учетом:
- критичности ресурса для непрерывности производства;
- последствий отсутствия ресурса;
- продолжительности поставки;
- устойчивости логистической схемы;
- возможности использования взаимозаменяемых материалов;
- наличия нескольких поставщиков;
- срока годности и условий хранения.
А.7.4 Сезонный запас предусматривают при наличии периодов, в которые поставка материалов невозможна или ограничена вследствие климатических, транспортных или иных условий.
А.7.5 Номенклатуру и размер аварийного и противоаварийного запаса определяют на основании:
- оценки риска;
- планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий;
- проектной документации;
- требований промышленной и пожарной безопасности;
- опыта ликвидации аварий, инцидентов и отказов оборудования.
А.7.6 Размер запасов опасных веществ и материалов следует устанавливать с учетом:
- разрешенной вместимости мест хранения;
- совместимости веществ;
- требований промышленной, пожарной и экологической безопасности;
- срока годности;
- условий транспортирования и хранения.
А.7.7 Для уникальных или длительно изготавливаемых запасных частей размер резерва устанавливают индивидуально с учетом вероятности отказа и последствий простоя оборудования.
А.7.8 Создание запаса не должно приводить к превышению установленных сроков хранения, ухудшению качества ресурсов или нарушению требований безопасности.
А.8 Учет остатков и определение потребности в поставке
А.8.1 При определении потребности в поставке рекомендуется учитывать:
- расчетную потребность на планируемый период;
- фактический остаток на начало периода;
- ожидаемый остаток на дату начала планового периода;
- материалы, находящиеся в пути;
- поставки по ранее заключенным договорам;
- требуемый запас на конец планируемого периода;
- материалы, подлежащие списанию;
- возможность повторного использования или восстановления отдельных ресурсов.
А.8.2 В состав доступного остатка не рекомендуется включать материалы:
- с истекшим сроком годности;
- утратившие требуемые свойства;
- не соответствующие установленным требованиям;
- некомплектные;
- зарезервированные для аварийных или иных специальных целей;
- применение которых невозможно после изменения технологической схемы или оборудования.
А.8.3 Данные о фактических остатках следует подтверждать результатами складского учета или инвентаризации.
А.9 Документирование результатов расчета
А.9.1 Результаты расчета потребности рекомендуется оформлять в виде расчетной ведомости. Рекомендуемая форма расчетной ведомости приведена в таблице А.1. 
Таблица А.1 – Рекомендуемая форма расчетной ведомости потребности в материально-технических ресурсах
	Технологический процесс, вид работ или оборудование
	Наименование ресурса
	Единица измерения
	Расчетная база
	Планируемый объем работ или режим эксплуатации
	Итого потребность

	
	
	
	
	
	


А.9.2 Для каждой примененной нормы рекомендуется указывать:
- наименование ресурса;
- область применения;
- единицу измерения;
- расчетную базу;
- значение нормы;
- источник исходных данных;
- период, за который получены фактические данные;
- условия применимости;
- дату установления или пересмотра;
- ответственное подразделение.
Рекомендуемая форма документирования норм расхода приведена в таблице А.2.
Таблица А.2 – Рекомендуемая форма документирования норм расхода
	Наименование ресурса
	Процесс или оборудование
	Единица нормы
	Значение нормы
	Основание для установления
	Условия применения
	Дата введения
	Дата пересмотра
	Ответственное подразделение

	
	
	
	
	
	
	
	
	


А.9.3 В расчетной документации рекомендуется приводить:
- перечень использованных исходных данных;
- принятые допущения;
- обоснование примененных норм;
- сведения о поправочных коэффициентах;
- обоснование размера запасов;
- результаты сопоставления с фактическим расходом предыдущих периодов;
- сведения о согласовании и утверждении расчета.
А.9.4 Исходные данные, расчеты, утвержденные нормы и результаты их пересмотра должны храниться в соответствии с установленным в организации порядком управления документированной информацией.
А.10 Контроль и пересмотр потребности
А.10.1 Фактический расход материально-технических ресурсов рекомендуется систематически сопоставлять с установленной потребностью.
А.10.2 При выявлении отклонений следует анализировать:
- изменение объема производства;
- изменение состава и свойств руды;
- нарушение технологического режима;
- изменение качества применяемых материалов;
- преждевременный износ оборудования;
- аварийные и внеплановые работы;
- потери при транспортировании и хранении;
- ошибки учета;
- изменение условий снабжения.
А.10.3 Результаты анализа рекомендуется использовать для:
- уточнения норм расхода;
- изменения размера запасов;
- корректировки графиков поставки;
- совершенствования условий хранения;
- изменения периодичности технического обслуживания;
- выбора более стойких или эффективных материалов;
- предупреждения сверхнормативного расхода и образования избыточных запасов.
А.10.4 Потребность в ресурсах и нормы их расхода следует пересматривать при:
- изменении производственной программы;
- изменении технологической схемы;
- изменении состава и свойств руды;
- вводе, модернизации или замене оборудования;
- изменении режима работы;
- изменении поставщика или характеристик материала;
- существенном отклонении фактического расхода от установленной нормы;
- расследовании аварий, инцидентов и отказов;
- изменении сроков и условий поставки;
- изменении требований нормативной, проектной или технической документации.
А.10.5 Изменения норм расхода и размеров запасов должны быть обоснованы, согласованы и утверждены в установленном в организации порядке.
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