СВОДКА ОТЗЫВОВ
по первой редакции проекта национального стандарта 
ГОСТ Р «Добыча и обогащение лопаритовых руд перовскитового типа в агпаитовых щелочных комплексах.
Требования к организации процессов и ресурсному обеспечению»
	№ п/п
	Структурный элемент стандарта
	Наименование организации или иного лица
	Замечание, предложение, предлагаемая редакция
	Заключение разработчика

	1 
	По стандарту в целом
	ФГБУ «ВИМС»
	1) Документ содержит чрезмерное количество конкретных технических параметров, характерных для технологического регламента (ТР) или проектной документации конкретного горно-обогатительного предприятия, а не для национального стандарта.
В стандарте должны устанавливаться единые общие правила, критерии и требования, которые применимы к различным месторождениям и условиям, а не жёстко фиксированные значения (например, крупность дробления 300-16-12 мм, температура сушки 470–500 °C, конкретные реагенты и их концентрация (1,5 % и 2 %), конкретные марки оборудования и т.п.). Такие параметры должны определяться проектной документацией для каждого месторождения.

2) Проект разработан, по‑видимому, преимущественно специалистами в области подземной добычи, так как разделы, касающиеся обогащения, освещены поверхностно и неполно.
Опущены важные технологические аспекты:
- принципы выбора и оптимизации схем обогащения в зависимости от минералого-петрографических особенностей руд;
- требования к автоматизации процессов обогащения, системам управления и контроля;
- вопросы водно-шламового режима, сгущения, фильтрации, складирования хвостов с позиций экологии и ресурсосбережения;
- методы оценки эффективности обогащения и качества концентрата (минералогический, ситовой, химический контроли) изложены фрагментарно;
- отсутствуют рекомендации по учёту изменчивости свойств руды во времени и пространстве.
Представленная первая редакция проекта национального стандарта «Добыча и обогащение лопаритовых руд перовскитового типа в агпаитовых щелочных комплексах.
Требования к организации процессов и ресурсному обеспечению» относится к стандартам предприятия, а не к ГОСТу
	Принято. 
Из раздела 7 исключены конкретные значения крупности, влажности и температуры, конкретные типы оборудования и материалов, фиксированные количественные параметры крепления, проветривания и водоотлива, нормы резервирования, продолжительность отдельных операций и фиксированная периодичность контроля. Количественные значения технологических параметров, режимы работы, периодичность контроля, требования к резервированию и характеристики оборудования устанавливают проектной документацией, технологическими регламентами, паспортами соответствующих работ (процессов) и эксплуатационной документацией изготовителей. Разделы, относящиеся к обогащению, дополнены требованиями к выбору технологической схемы, учету изменчивости руды, автоматизации и контролю, водно-шламовому хозяйству, обращению с хвостами, оценке эффективности процессов и качеству концентрата.

	2 
	По стандарту в целом
	ФГБУ «ВИМС»
	Для управления безопасностью горного производства, персонала и окружающей среды в разделе 6 проекта ГОСТ предусмотреть организацию на предприятии:
- системы управления промышленной безопасностью (статья 11 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»);
- системы управления охраной труда (статья 217 Трудового кодекса РФ);
- производственно-экологический контроль (статья 67 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»);
- оформление и регистрацию ОПО (пункт 4 статьи 3 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»).
	Принято.
В пунктах 6.4.2 и 6.4.3 установлены требования к организации системы управления промышленной безопасностью, системы управления охраной труда, производственного экологического контроля, производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, производственного радиационного контроля, а также к идентификации и регистрации опасных производственных объектов.

	3 
	По стандарту в целом
	ФГБУ «ВИМС»
	Согласно п.26 ФНиП (приказ РТН № 505) на каждый производственный процесс в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты ведения горных работ, обогащения полезных ископаемых, предусмотреть разработку регламентов технологических производственных процессов
	Принято. 
Проект стандарта дополнен требованиями к разработке и применению технологических регламентов. В пункте 6.4.4 установлена обязательность разработки и утверждения технологических регламентов для основных технологических процессов, а также для вспомогательных процессов в случаях, предусмотренных нормативными требованиями, проектной документацией или решениями организации. Остальные вспомогательные, обслуживающие, контрольные и обеспечивающие процессы регламентируют соответствующими производственными и эксплуатационными документами. В пункте 5.1.4 определены основания установления состава, последовательности и содержания технологических процессов, а в пункте 7.1.2 — состав сведений, устанавливаемых проектной документацией, технологическими регламентами и паспортами соответствующих работ.

	4 
	По стандарту в целом
	АО «ПОЛЕМА»
	Представленный проект имеет ряд особенностей, которые ставят под сомнение целесообразность его принятия в качестве национального стандарта Российской Федерации, в том числе:   
- Крайне ограничена сфера распространения и область применения стандарта / объекта стандартизации.  
- Содержание стандарта не позволяет реализовать цели и задачи разработки, такие как «установление норм и требований к организации процессов и ресурсному обеспечению», «снижение удельных затрат материальных и энергетических ресурсов», «повышение достоверности проектных решений», «обеспечение стабильного качества концентрата по содержанию основного компонента и примесей» и др.
- Стандарт практически не содержит конкретных, количественных, измеримых показателей и объективных методов их проверки. Вместо этого в стандарте даны многочисленные ссылки на проектную документацию, технологические регламенты предприятий, паспорта, схемы и др.
- Стандарт в полной мере не соответствует требованиям 7.10 ГОСТ 1.5-2001 к содержанию стандартов на технологические и другие процессы. Отсутствуют конкретные требования к оборудованию с указанием его характеристик, способы и/или приемы выполнения отдельных работ, требования к технологическим режимам и другие нормы выполнения работ (показатели удельного расхода сырья, материалов, энергоносителей, трудоемкость и др.). 
Целесообразно рассмотреть перевод данного документа в категорию информационно-технический справочник или технический отчет.
	Принято частично. 
Проект стандарта существенно переработан. Уточнены область применения и назначение стандарта, требования к организации основных технологических, вспомогательных и обслуживающих процессов, контролю технологических показателей и качества продукции, а также к определению, обоснованию и документированию потребности в ресурсах. Ограниченная область применения обусловлена спецификой объекта стандартизации и сама по себе не исключает возможности разработки национального стандарта.
В разделах 7–9 установлены общие функциональные требования к организации процессов, контролю, техническому обслуживанию, складскому, транспортному и энергетическому обеспечению. В п. 8.2 установлены требования к организации входного, операционного и приемочного контроля, отбору и подготовке проб, методам испытаний и обеспечению достоверности результатов. Раздел 10 устанавливает требования к определению количественной потребности в трудовых, материально-технических, энергетических, водных и иных ресурсах; рекомендации по расчету потребности в материально-технических ресурсах приведены в приложении А.
Предложение об установлении в национальном стандарте единых количественных значений технологических параметров, характеристик оборудования и норм расхода ресурсов не принято. Такие значения зависят от горно-геологических условий, состава и технологических свойств руды, принятой технологической схемы, производительности и состава оборудования. Их устанавливают проектной документацией, технологическими регламентами, паспортами соответствующих работ, эксплуатационной и расчетной документацией организации.
Проект содержит нормативные требования к организации, контролю и ресурсному обеспечению производственных процессов и предназначен для применения при разработке документации организаций.


	5 
	По стандарту в целом
	АО «ПОЛЕМА»
	Нарушена логическая последовательность текста. Примеры:
- В 5.1 организация функционирования складов и транспорта отнесены к обслуживающим процессам, требования к которым должны быть приведены в разделе 9. Однако требования к организации складского и транспортного хозяйства приведены в разделе 8 для вспомогательных процессов (8.3). Затем при определении потребности в ресурсах (раздел 10) транспортное и складское хозяйство указаны как обслуживающие процессы (10.5, 10.5.1). 
- В заголовке подраздела 9.6 определены требования к охране окружающей среды «при организации обслуживающих процессов», однако в тексте подраздела содержатся требования для основных процессов добычи и обогащения. 
- Непонятно, почему процесс менеджмента «охрана окружающей среды» классифицирован как обслуживающий процесс. При этом процессы менеджмента «управление персоналом» и «обеспечение безопасности труда» в классификацию не вошли. По нашему мнению, требования к охране окружающей среды должны быть приведены в отдельном разделе / подразделе по аналогии с требованиями к персоналу и обеспечению безопасности труда (5.2), а классификация процессов (особенно вспомогательных и обслуживающих) должна быть более четкой с последующим отражением требований к каждому процессу в тексте.   
	Принято частично. 
В переработанной редакции уточнена классификация основных технологических, вспомогательных и обслуживающих процессов и обеспечена ее взаимосвязь с разделами 7–10. Требования к основным технологическим процессам установлены в разделе 7, к вспомогательным процессам — в разделе 8, к обслуживающим процессам — в разделе 9. Раздел 10 является сквозным разделом, устанавливающим требования к определению, обоснованию и документированию потребности в ресурсах для всех производственных процессов.
Требования к складскому и общепроизводственному транспортному хозяйству отнесены к обслуживающим процессам и установлены в подразделе 9.4; требования к определению потребности в соответствующих ресурсах приведены в подразделе 10.5. Операции, непосредственно связанные с выполнением конкретного технологического процесса, рассматриваются в соответствующем подразделе раздела 7.
Охрана окружающей среды исключена из классификации обслуживающих процессов и рассматривается как совокупность сквозных требований. Самостоятельный экологический раздел не выделен, поскольку общие и специальные требования системно распределены по разделам стандарта с применением внутренних ссылок.


	6 
	Подпункт 5.1.1
	ФГБУ «ВИМС»
	Сушка не является основным обогатительным процессом. Доводка – обобщенное название имеющая конкретные сепарационные процессы
	Принято частично. 
В переработанной редакции проекта стандарта сушка не относится к процессам разделения минеральных компонентов. Обезвоживание и сушка выделены в самостоятельную группу технологических операций окончательной обработки продуктов обогащения и лопаритового концентрата, выполняемых в соответствии с принятой технологической схемой. Термин «доводка» применяется как обобщенное обозначение совокупности операций окончательного повышения качества концентрата; конкретный состав таких операций устанавливают проектной документацией и технологическим регламентом.

	7 
	Подпункты 5.2.2, 6.2.1
	ФГБУ «ВИМС»
	Лопаритовый концентрат отнесен по ГОСТ 12.1.007. к 4-ому классу (малоопасное вещество). Нигде нет упоминания о повышенном содержании радионуклидов.
	Принято частично. 
В подраздел 6.2 включены требования к установлению химических, токсикологических, пылевых и радиационных характеристик лопаритового концентрата и их подтверждению результатами испытаний. В пункте 6.2.3 установлены требования к учету радиационных характеристик, контролю содержания природных радионуклидов и оценке радиационного воздействия.
Предложение о безусловном отнесении лопаритового концентрата к 4-му классу опасности не принято. ГОСТ 12.1.007 устанавливает классификационные критерии, но класс опасности конкретной продукции должен определяться на основании ее фактических характеристик и результатов токсиколого-гигиенической оценки. Соответствующее требование установлено в пункте 6.2.2.

	8 
	Подпункт 5.2.7
	ФГБУ «ВИМС»
	Почему только переработкой — в руднике тоже есть пыль
	Принято. 
Требования пункта распространены на работников, выполняющих подземные горные работы и работы по переработке, связанные с воздействием производственной пыли.

	9 
	Подпункт 5.2.7
	ФГБУ «ВИМС»
	Почему только при превышении ПДК — как реализовать на практике (зафиксировано превышение — посещение врача?)
	Принято.
Из пункта исключена ссылка на превышение предельно допустимых концентраций. Требования изложены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о проведении обязательных медицинских осмотров работников.

	10 
	Пункт 6.1
	ФГБУ «ВИМС»
	Свойства лопаритовой руды — не соответствие названия содержанию (при чем здесь технологическая схема обогащения? — для нее есть другое место)
	Принято.
Раздел 6 переработан. В подразделе 6.1 оставлены только положения, характеризующие свойства лопаритовой руды, относящиеся к организации процессов ее добычи и обогащения. Технологическая схема из подраздела исключена и требования переработаны в соответствии с предметом стандарта.

	11 
	Подпункт 6.1.1
	ФГБУ «ВИМС»
	«Преобладающий размер зерен лопарита — от 0,14 до 0,56», избыточная конкретика без указания источника информации.
	Принято.
Конкретные количественные характеристики исключены. Вместо них установлены общие требования по учету минералогических, гранулометрических, физико-механических и технологических свойств руды при организации производственных процессов.

	12 
	Пункт 6.3
	ФГБУ «ВИМС»
	Технологическая схема — указана конкретная последовательность операций, конкретные значения. Отсутствует вариативность. В пункте 7.3.3.3. указано, что данная схема типовая — это не так!
	Принято.
Таблица с конкретной технологической схемой исключена. В разделе 6 установлены общие требования к выбору, обоснованию и документированию технологической схемы, а конкретные технологические решения и последовательность операций определяются проектной документацией и технологическими регламентами с учетом особенностей перерабатываемой руды. Пример технологической схемы из приложений исключен как зависящий от условий конкретного предприятия.

	13 
	Подпункт 7.3.2.1
	ФГБУ «ВИМС»
	Отсутствует информация о складах крупного и мелкого дробления (данное замечание применимо и к п.8.3.1). «Надрешетный продукт возвращают на последующее дроблении», судя по описанию п.6.3, надрешетный продукт возвращают на додрабливание предыдущей стадии, а не следующую. (повторяется в п.7.3.2.3).
	Принято.
Пункт 7.3.2.1 изложен в новой редакции. Установлены требования к организации приемных и промежуточных складов, бункеров или иных накопительных емкостей. Формулировка о направлении надрешетного продукта «на последующее дробление» исключена; надрешетный продукт направляют на повторное дробление на соответствующей стадии до достижения установленной крупности. Общие требования к складскому хозяйству, включая необходимость складов или накопительных емкостей крупно-, средне- и мелкодробленой руды, установлены в п. 9.4.

	14 
	Подпункт 7.3.2.4
	ФГБУ «ВИМС»
	«гидравлические классификаторы» —конкретизация оборудования; «контроль плотности пульпы» — нужно пояснение — необходимо уточнить какой пульпы?
	Принято.
Из пункта исключено указание на конкретный вид классифицирующего оборудования. Уточнено, что контролю подлежат параметры пульпы, поступающей на классификацию, а также показатели получаемых продуктов классификации. Перечень контролируемых параметров устанавливается технологическим регламентом.

	15 
	Подпункт 7.3.3.1
	ФГБУ «ВИМС»
	«концентрат – направляют на грохочение» — с какой целью?
«Эффективность перечистки контролирует по содержанию целевого компонента в концентрате не реже одного раза в смену» низкая частота опробования!
	Принято.
Обязательное направление концентрата на грохочение исключено. Предусмотрено, что грохочение или классификацию применяют при необходимости подготовки продукта по крупности к последующим операциям. Фиксированная периодичность контроля «не реже одного раза в смену» исключена. Периодичность опробования устанавливают с учетом изменчивости процесса и необходимости своевременного выявления отклонений.

	16 
	Подпункт 7.3.3.2
	ФГБУ «ВИМС»
	«Флотация (очистка от апатита)» — конкретика процесса!
	Принято.
Частное назначение флотации как «очистки от апатита» исключено. Пункт изложен как общее требование к организации флотационного разделения. Необходимость применения, место флотации в технологической схеме, реагентный режим и параметры процесса устанавливают на основании минералого-технологических исследований и в технологическом регламенте.

	17 
	Подпункты 7.3.3.3, 7.3.3.4
	ФГБУ «ВИМС»
	в одном случае процесс для «удаления магнетита», во втором «разделение на проводящую и непроводящую фракции». Должно быть приведено к единому образцу
	Принято.
Пункты о магнитной и электрической сепарации приведены к единой структуре: назначение процесса; основания его применения; определение места в технологической схеме, числа стадий и параметров; установление направлений продуктов; контроль эффективности. Частные указания на обязательное удаление магнетита, получение товарного концентрата и конкретные направления проводящей и непроводящей фракций исключены.

	18 
	Подпункт 7.3.3.5
	ФГБУ «ВИМС»
	«На этикетке контейнера обязательно должна быть нанесена маркировка» — необходимо указать какая информация должна быть отражена
	Принято.
Пункт «Сушка и доводка» исключен из состава основных процессов обогащения. Требования к сушке перенесены в пункт «Обезвоживание и сушка», а требования к упаковыванию и маркировке выделены в самостоятельный пункт. Установлен перечень сведений, наносимых на упаковочную единицу: наименование продукции, изготовитель, обозначение документа на продукцию, номер партии, масса нетто, дата изготовления или упаковывания, идентификационные сведения, манипуляционные и предупредительные знаки.

	19 
	Подпункт 7.3.4.4
	ФГБУ «ВИМС»
	Отсутствует информация по системам контроля работы насосного оборудования
	Принято.
Пункт о перемещении сырья и продуктов обогащения дополнен требованиями к системам контроля, сигнализации и защиты насосных установок. Предусмотрен контроль рабочего состояния насосного оборудования, параметров подачи, уровней в приемных емкостях и утечек, а также резервирование насосов, остановка которых может привести к нарушению технологического процесса.

	20 
	Подпункт 8.2.1
	ФГБУ «ВИМС»
	«Концентрат лопаритовый… должен соответствовать нормам» — откуда эти нормы? «Лопаритовая руда по химическому составу должна соответствовать значениям» — основания для данных требований?
	Принято.
Таблицы с фиксированными значениями показателей качества лопаритового концентрата и химического состава руды исключены. Установлено, что показатели качества концентрата определяются нормативной и технической документацией на продукцию, а контролируемые показатели руды — проектной документацией и технологическим регламентом с учетом минералогического состава и изменчивости свойств руды. Подраздел 8.2 переработан.

	21 
	Подпункт 8.2.5
	ФГБУ «ВИМС»
	«Контроль качества руды и концентрата осуществляют в соответствии с нормативной документацией предприятия» — для контроля качества и разрабатывается данный ГОСТ, а не нормативная документация предприятия!
	Принято частично. 
В подразделе 8.2 установлены общие требования к организации входного, операционного и приемочного контроля сырья, промежуточных продуктов и лопаритового концентрата. Отбор и подготовку проб руды и концентрата проводят в соответствии с ГОСТ 14180, испытания — стандартизованными или аттестованными методами.
Предложение об исключении документации организации как основания для установления конкретной схемы контроля не принято. Настоящий стандарт устанавливает общие требования к организации контроля, но не заменяет нормативную и техническую документацию на продукцию, проектную документацию и технологический регламент, в которых с учетом принятой технологической схемы устанавливают конкретные точки, показатели и периодичность контроля.

	22 
	Подпункт 8.2.6.2
	ФГБУ «ВИМС»
	аналогично замечанию выше, основанием отбора проб должен служить ГОСТ, а потом уже технологический регламент
	Принято
Установлено, что отбор и подготовка проб руды и концентрата проводят в соответствии с ГОСТ 14180. Технологическим регламентом устанавливают только конкретные точки, способы и периодичность отбора с учетом изменчивости руды и требуемой достоверности контроля.

	23 
	Подпункт 8.2.7.3
	ФГБУ «ВИМС»
	«дробление и измельчение до крупности, обеспечивающей полное раскрытие минеральных зерен для анализа» — отсутствует процесс истирания, корректно указать истирание до крупности, требуемой по методике анализа!
	Принято
Формулировка уточнена. В подготовку проб включено истирание до крупности, установленной применяемой методикой анализа. Требование о полном раскрытии минеральных зерен исключено.

	24 
	Подпункт 8.2.8.5
	ФГБУ «ВИМС»
	Отсутствует внешний контроль
	Принято
Включено требование о внешнем контроле точности посредством межлабораторных сравнительных испытаний, программ проверки квалификации и (или) параллельных испытаний в компетентной сторонней лаборатории.

	25 
	Подпункт 8.3.1
	ФГБУ «ВИМС»
	Отсутствует пункт ТБО
	Принято.
В пунктах 9.4.2 в перечень объектов складского хозяйства включены места накопления отходов производства и потребления, включая твердые коммунальные отходы, в п. 8.3.2.4 непосредственно установлено требование о передаче твердых коммунальных отходов уполномоченной организации. Использован действующий термин «ТКО» вместо термина «ТБО». Подраздел о складском и транспортном хозяйстве отнесен к обслуживающим процессам.

	26 
	Пункт 8.4
	ФГБУ «ВИМС»
	8.4. Обращение с отходами производства — название подраздела не соответствует его названию.
8.4.1. Обращение с отходами недропользования.
8.4.2. Обращение с иными отходами производства
	Принято.
Наименование подраздела 8.3 изменено на «Обращение с отходами недропользования и иными отходами производства и потребления». Содержание разделено на пункты 8.3.1 «Обращение с отходами недропользования» и 8.3.2 «Обращение с иными отходами производства и потребления». Устранено дублирование нумерации.

	27 
	Подпункт 8.5.2
	ФГБУ «ВИМС»
	«Оборотная система водоснабжения должна быть замкнутой на 100%» – вода флотационного процесса должна циркулировать в отдельном потоке (данное замечание применимо и к п.9.6.7)
	Принято.
Требование о замкнутости оборотной системы на 100 % исключено. В подразделе 8.4 установлены требования к составлению водного баланса, максимальному использованию оборотной воды и разделению потоков, в том числе к организации отдельного оборотного потока воды флотационного передела. Дублирующее положение прежнего пункта 9.6.7 исключено; в действующем пункте 9.6.4 приведена ссылка на подраздел 8.4.

	28 
	Подпункт 8.5.4
	ФГБУ «ВИМС»
	Отсутствует информация о необходимости обезвреживания сточных вод
	Принято
В подраздел включены требования к сбору, очистке и, при необходимости, обезвреживанию производственных, шахтных, дренажных и загрязненных поверхностных вод перед их повторным использованием или отведением. Методы очистки и обезвреживания устанавливаются проектной документацией с учетом состава сточных вод.

	29 
	Страницы 37–38
	ФГБУ «ВИМС»
	Отсутствует пункт «ресурсы для обеспечения основных технологических процессов (обогащения).
	Принято. 
В раздел 10 введен новый подраздел 10.3 «Ресурсы для обеспечения основных технологических процессов обогащения». Установлены требования к определению потребности в оборудовании, технологических средах, реагентах, запасных частях, средствах отбора проб, контроля и автоматизации, для процессов подготовки и обогащения руды, обезвоживания, сушки, упаковки и транспортирования продуктов. Потребность определяется на основании материального и минералогического балансов, производительности, изменчивости свойств руды, требований к качеству концентрата и принятой технологической схемы.

	30 
	Подпункт 10.6.1
	ФГБУ «ВИМС»
	«нормативная численность персонала» — без производительности предприятия, перечня оборудования не корректно указывать численность персонала. Не учтены: ИТР, флотаторы, фасовщики, разнорабочие.
	Принято. 
Таблица с фиксированной нормативной численностью персонала исключена. Пункт 10.6.1 изложен в новой редакции, согласно которой численность и квалификационный состав персонала устанавливают проектной документацией и штатным расписанием с учетом производительности, состава оборудования, уровня автоматизации, сменности и режима работы. В состав необходимых функций включены инженерно-техническое руководство, флотация, магнитная и электрическая сепарация, упаковка и отгрузка концентрата, а также выполнение вспомогательных производственных операций.

	31 
	Подпункт 10.8.1
	ФГБУ «ВИМС»
	«аналитические весы, сита, pH-метры, спектральное оборудование (по отдельному перечню)» — необходимо предоставить данный перечень!
	Принято. 
Пункт 10.8.1 переработан. Неопределенная формулировка «спектральное оборудование (по отдельному перечню)» исключена. Установлен функциональный перечень средств отбора и подготовки проб, измерения массы, влажности, гранулометрического состава и параметров пульпы, определения химического, минералогического и радиационного состава, а также технологического контроля и регистрации результатов. Конкретные типы средств измерений и лабораторного оборудования устанавливают применяемыми методиками измерений, программой производственного контроля и проектной документацией.

	32 
	Приложение В
	ФГБУ «ВИМС»
	«Пример организации энергетического хозяйства предприятия» — указать на примере какого предприятия!
	Принято.
Приложение с примером организации энергетического хозяйства конкретного предприятия исключено. Общие требования к эксплуатации объектов энергетического обеспечения установлены в подразделе 9.5, а требования к определению потребности в энергетических ресурсах — в подразделе 10.10. Конкретные количественные показатели и технические решения устанавливают проектной документацией, технологическими регламентами и эксплуатационной документацией с учетом условий конкретного предприятия.
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